|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 7686 |
| **Odběrové číslo vzorku**  | 2 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 579 |
| **Místo** |  |
| **Objekt** | Fotografie MG 17177 res. Sochůrek |
| **Místo odběru popis** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vzorek** | **Archivníní č.** | **Popis** |
| Vz. č. 1 | 7685 | adhezivum |
| Vz. č. 2 | 7686 | plastová podložka |

 |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** | fotografie |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** | papír |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Hurtová Alena |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 1. 8. 2014
 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv**  | 2014\_1 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| Identifikace organických látekInfračervená spektroskopie* Vzorek č. 2 (7686)

Spektrum vzorku č. 2 (7686) bylo porovnáno se spektry standardů. Žádné spektrum standardu přesně neodpovídá naměřenému spektru vzorku. Je zde určitá podobnost s nitrátem celulózy.**Závěr:**Spektrum vzorku č. 1 (7685) bylo porovnáno se spektry standardů. Nejspíše by se mohlo jednat o polystyren nebo podobnou látku.Spektrum vzorku č. 2 (7686) bylo porovnáno se spektry standardů. Žádné spektrum standardu přesně neodpovídá naměřenému spektru vzorku. Je zde určitá podobnost s nitrátem celulózy. |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |