|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** |  |
| **Odběrové číslo vzorku**  | 20/2 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 58 |
| **Místo** | Litomyšl |
| **Objekt** | Piaristická kolej, Očistcová kaple, Luneta 10 |
| **Místo odběru popis** | Z nástěnné malby bylo odebráno dva vzorků k analýze. Přesná místa odběru vzorků jsou uvedena v restaurátorské dokumentaci.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **vzorek** | **místo odběru vzorku** | **popis** |
| 20/1 | drapérie ženy |  |
| 20/2 | kostra, levá ruka  |  |

 |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** | Nástěnná malba |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** | Omítka |
| **Datace objektu** | 2. pol. 18. století |
| **Zpracovatel analýzy** |  |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 2004 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv**  | 2004\_4 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| S 2 levá ruka muže v zeleném

|  |  |
| --- | --- |
| fotografováno v dopadajícím bílém světle při zvětšení 200x**3215 kopie** | REM-BEI, fotografováno v režimu odražených elektronů při zvětšení 140x |

Popis:0 vápenná omítka, obsahuje uhličitan vápenatýprvkové složení matrix dle REM-EDS pigmenty: Ca1. červená, obsahuje uhličitan vápenatý, červený okr a příměs uhlíkaté černě

prvkové složení dle REM-EDS pigmenty: Ca, Si, Al, (Fe)2 světlá šedo-růžová obsahuje uhličitan vápenatý, příměs červeného okru a uhlíkaté černě (révová čerň)prvkové složení dle REM-EDS pigmenty: Ca, Si, Al, (Fe)1. světle červená, obsahuje uhličitan vápenatý a červený okr

prvkové složení dle REM-EDS pigmenty: Ca, Si, Al, Fe1. světle červená, stejný charakter i složení jako vrstva 3, má vyšší obsah uhličitanu vápenatého
2. šedo-okrová, vysoký obsah organického pojiva, povrch je sulfatizovaný

**Souhrn:**Z lunety nástěnné malby V Očistcové kapli v Piaristické oleji byly odebrány dva vzorky s cílem určit výstavbu a složení barevných vrstev, popř. určit přítomnost sekundárních barevných úprav.Z fyzikálně-chemického průzkumu vyplývá, že podklad pod barevnou vrstvu tvoří vápenná omítka. Plnivem je křemičitý písek. Bezprostředně na ní se vzorku S 2 nachází vrstva červeno-černé podkresby. Na povrchu omítky byla u vzorku S1 viditelná vrstvička uhličitanu vápenatého (tzv.vápenná kůže). Znamená to, že barevné vrstvy byly nanášeny až po zatvrdnutí omítky resp. po jejím „zavadnutí“. Na omítce, popř. na podkresbě, se nachází originální barevná vrstva. Při vizuální a sondážním průzkumu byla zjištěna velmi dobrá soudržnost primárních barevných vrstev s omítkou. Technika malby je pravděpodobně vápenné secco. Pigmenty byly míchány s vápnem. V barevných vrstvách byla prokázána i přítomnost bílkovin (zřejmě součást pojivového systému barevných vrstev). Z použitých pigmentů byly identifikovány následující pigmenty: okry, olovnatá běloba, uhlíkatá čerň (révová čerň). Výsledná barevnost byla dosahována nanášením několika barevných vrstev. Povrch malby je sulfatizovaný (přeměna uhličitanu vápenatého na síran vápenatý). Na povrchu malby je tenká vrstvička bohatá na organické pojivo (vzorek S1). Pravděpodobně se jedná o pozdější zásah (fixáž, retuš). |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |