|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 7515 |
| **Odběrové číslo vzorku**  | 1 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 591 |
| **Místo** | Olomouc Státní vědecká knihovna |
| **Objekt** | Kniha Lapides Sanstuarii, res. Jadlovská |
| **Místo odběru popis** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vzorek** | **Archiv. číslo** | **Popis** |
| Vz. č. 1 | 7515 | horní pravý roh desky přední strany knihy - useň |
| Vz. č. 2 | 7516 | poškozená papírová podložka. 3. List, 6-7 str |

 |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** | kniha |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** | Papír, textil |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Hurtová Alena |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 25. 4. 2014 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv**  | 2014\_3 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| Stanovení typu činění usně**Vzorek č. 1 (7515)**Bílé dopadající světlo

|  |  |
| --- | --- |
| Vzorek | Standart |

Vlákna vzorku po reakci s činidlem ztmavla. Vzorek obsahuje tříslovinu.Závěr:Vzorek usně byl nejspíše činěn tříslovinami a vzorek papíroviny byl tvořen hadrovinou.  |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |