|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 7516 |
| **Odběrové číslo vzorku**  | 2 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 592 |
| **Místo** | Olomouc Státní vědecká knihovna |
| **Objekt** | Kniha Lapides Sanstuarii, res. Jadlovská |
| **Místo odběru popis** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vzorek** | **Archiv. číslo** | **Popis** |
| Vz. č. 1 | 7515 | horní pravý roh desky přední strany knihy - useň |
| Vz. č. 2 | 7516 | poškozená papírová podložka. 3. List, 6-7 str |

 |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** | kniha |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** | Papír, textil |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Hurtová Alena |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 25. 4. 2014 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv**  | 2014\_3 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| Stanovení vlákninového složení papíru a textilií: **Vzorek č. 2 (7516)**Bílé procházející světlo

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

Vlákna vzorku se po styku s Herzbergovým činidlem zbarvila do vínově červena. Vlákna byla velmi polámaná. To nasvědčuje velkému poškození papírové podložky.Vinově červené zbarvení je typické pro vlákna hadroviny. Pozorovaná vlákna měla typické znaky lněných nebo konopných vláken (úzký lumen, kolénka). Vlákna se znaky bavlny nebyla pozorována, ale díky špatnému stavu vláken nelze říci, zda byla nebo nebyla přítomna.Závěr:Vzorek usně byl nejspíše činěn tříslovinami a vzorek papíroviny byl tvořen hadrovinou.  |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |