|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 7354 |
| **Odběrové číslo vzorku**  | 1 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 598 |
| **Místo** |  |
| **Objekt** | Prvotisk SERMONES DISCIPULI DE TEMPORE ET DE SANCTIS CUM PROMPTUARIO EXEMPLORUM, res. Hercová Slivková |
| **Místo odběru popis** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vzorek** | **Archiv. číslo** | **Popis** |
| Vz. č. 1 | 7354 | useň pokryv pravý dolní roh |
| Vz. č. 2 | 7355 | motouz z šití |
| Vz. č. 3 | 7356 | papír ořízka |
| Vz. č. 4 | 7357 | papír přední předsádka |
| Vz. č. 5 | 7358 | plátěný přelep |
| Vz. č. 6 | 7359 | pojivo |
| Vz. č. 7 | 7360 | šití |

 |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** | kniha |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** | papír |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Hurtová Alena |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 9. 4. 2014 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv**  | 2014\_14 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| **Stanovení typu činění usně****Vzorek č. 1 (7354)**Bílé dopadající světlo

|  |  |
| --- | --- |
| Vzorek | Standart |

Vlákna vzorku ztmavla. Vzorek obsahuje tříslovinu.Výsledky mikrochemických testů

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzorek | Důkaz na škroby | Důkaz na bílkoviny |  |
| Vz.č. 6 (7359) | + | ++ |  |

Vzorek obsahuje velké množství ++, vzorek obsahuje malé množství +, vzorek neobsahuje -. Prázdné pole – nebyla provedena tato zkouška.ZávěrVzorky papíroviny (7356 a7357) jsou tvořeny hadrovinou nejspíše z konopných nebo lněných vláken. Vzorky textilií (7355, 7358, 7560) jsou tvořeny nejspíše konopnými nebo lněnými vlákny. Vzorek usně (7354) je nejspíše třísločiněný. Vzorek pojiva (7359) obsahuje škrob i bílkoviny. |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |