|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 7368 |
| **Odběrové číslo vzorku**  | 3 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 625 |
| **Místo** |  |
| **Objekt** | Bible kralická jednodílná, res. Fortelná |
| **Místo odběru popis** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vzorek** | **Archiv. číslo** | **Popis** |
| Vz. č. 1 | 7366 | vlákninové složení strana 61 |
| Vz. č. 2 | 7367 | lepidlo 789 |
| Vz. č. 3 | 7368 | přelep ze hřbetu |
| Vz. č. 4 | 7369 | titulní list |
| Vz. č. 5 | 7370 | růžové zbytky |
| Vz. č. 6 | 7371 | motouz |
| Vz. č. 7 | 7372 | šití |

 |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** | kniha |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** |  |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Hurtová Alena |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 28. 5. 2014 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv**  | 2014\_9 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| Stanovení vlákninového složení papíru a textilií: **Vzorek č. 3 (7368)**Bílé procházející světlo

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

Vlákna vzorku se po styku s Herzbergovým činidlem zbarvila do vínově červena Vinově červené zbarvení je typické pro vlákna hadroviny. Pozorovaná vlákna mají typické znaky lněných nebo konopných vláken (úzký lumen, kolénka). **Závěr**Vzorky papíroviny (7366,7368, 7369) jsou tvořeny hadrovinou nejspíše z konopných nebo lněných vláken. Vzorek 7370 je tvořen také hadrovinou ale nejspíše kromě konopných nebo lněných vláken obsahuje malé množství bavlny. Vzorky textilií (7371, 7372) jsou tvořeny nejspíše konopnými nebo lněnými vlákny. Vzorek lepidla (7367) obsahuje nejspíše škrob i bílkoviny |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |