|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 7361 |
| **Odběrové číslo vzorku**  | 1 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 630 |
| **Místo** |  |
| **Objekt** | Kniha Postill oder Außlegung der Fest |
| **Místo odběru popis** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vzorek** | **Archiv. číslo** | **Popis** |
| Vz. č. 1 | 7361 | useň pravý dolní roh |
| Vz. č. 2 | 7362 | papír stana 13 |
| Vz. č. 3 | 7363 | předsádka |
| Vz. č. 4 | 7364 | motouz |
| Vz. č. 5 | 7365 | lepidlo ze hřbetu |

 |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** | kniha |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** |  |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Hurtová Alena |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 9. 4. 2014 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv**  | 2014\_10 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| Stanovení typu činění usně**Vzorek č. 1 (7361)**Bílé dopadající světlo

|  |  |
| --- | --- |
| Vzorek | Standart |

Vlákna vzorku neztmavla. Vzorek neobsahuje tříslovinu.**Závěr**Vzorek usně (7361) není nejspíše třísločiněný. Vzorky papíroviny (7362 a7363) jsou tvořeny hadrovinou nejspíše z konopných nebo lněných vláken. Vzorek textilie (7364) je tvořen nejspíše konopnými nebo lněnými vlákny. Vzorek lepidla (7365) obsahuje bílkoviny. |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |