|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 7362 |
| **Odběrové číslo vzorku** | 2 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 631 |
| **Místo** |  |
| **Objekt** | Kniha Postill oder Außlegung der Fest |
| **Místo odběru popis** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Vzorek** | **Archiv. číslo** | **Popis** | | Vz. č. 1 | 7361 | useň pravý dolní roh | | Vz. č. 2 | 7362 | papír stana 13 | | Vz. č. 3 | 7363 | předsádka | | Vz. č. 4 | 7364 | motouz | | Vz. č. 5 | 7365 | lepidlo ze hřbetu | |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** | Kniha |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** |  |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Hurtová Alena |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 9. 4. 2014 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv** | 2014\_10 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| Stanovení vlákninového složení papíru a textilií: **Vzorek č. 2 (7362)**  Bílé procházející světlo   |  |  | | --- | --- | |  |  | |  |  |   Vlákna vzorku se po styku s Herzbergovým činidlem zbarvila do vínově červena  Vínově červené zbarvení je typické pro vlákna hadroviny. Pozorovaná vlákna měla typické znaky lněných nebo konopných vláken (úzký lumen, kolénka). **Závěr** Vzorek usně (7361) není nejspíše třísločiněný.  Vzorky papíroviny (7362 a7363) jsou tvořeny hadrovinou nejspíše z konopných nebo lněných vláken.  Vzorek textilie (7364) je tvořen nejspíše konopnými nebo lněnými vlákny.  Vzorek lepidla (7365) obsahuje bílkoviny. |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |