|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 7584 |
| **Odběrové číslo vzorku** | 1 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 635 |
| **Místo** |  |
| **Objekt** | Pergamenová listina z roku 1500, res. Kašparová |
| **Místo odběru popis** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Vzorek** | **Archiv. číslo** | **Popis** | | Vz. č. 1 | 7584 | pergamenová listina z roku 1500 | |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** |  |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** |  |
| **Datace objektu** | 1500 |
| **Zpracovatel analýzy** | Hurtová Alena |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 17. 7. 2014 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv** | 2014\_11 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| Stanovení stupně koherence vláken **Vzorek č. 1 (7584)**  Bílé dopadající světlo   |  |  | | --- | --- | | Za sucha | Za mokra |  * Tabulka: vyhodnocení dle R. Larsen.  |  |  | | --- | --- | | Stupeň | Charakteristika | | Stupeň 1 | Struktura usně je soudržná, vlákna dlouhá a kompaktní | | Stupeň 2 | Vlákna jsou zachovalá, snadno se při oděru oddělují, část vláken je zlomená | | Stupeň 3 | Ve struktuře dochází k lámání vláken, Poměr zlomených a celých vláken je 1:1 | | Stupeň 4 | Vlákna jsou mírně soudržná, drolí se a rozpadají se na prach, množství úlomků a prachu je větší než množství zachovalých vláken | | Stupeň 5 | Vlákna ztrácejí koherenci a rozpadají se na prach |  * V české stupnici se spojuje 1 a 2 stupeň a 4 a 5 stupeň.  |  |  | | --- | --- | | Třída | Charakteristika | | Třída 1 | Vlákna jsou dlouhá, soudržná, jejich zastoupení je relativně větší než zastoupení prachových částic. Materiál je v dobrém stavu | | Třída 2 | Zastoupení soudržných vláken a prachových částic je stejné. Vlákna jsou kratší než u třídy 1. Materiál je mírně degradovaný | | Třída 3 | Zastoupení vláken je relativně menší než zastoupení prachových částic a jsou ještě kratší než u třídy 2 nebo zcela ztrácí soudržnost. Materiál je silně degradován. |  **Závěr** Stupeň koherence vláken vzorku č. 1 (7584) odpovídá stupni 3 dle české stupnice a stupni 4-5 podle stupnici R. Larsena. Dle vyhodnocení je vzorek pergamenu ve špatném stavu. |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |