|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 7321 |
| **Odběrové číslo vzorku** | 1 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 684 |
| **Místo** |  |
| **Objekt** | Müllerova mapa Čech, tes. Dryáková |
| **Místo odběru popis** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Vzorek** | **Archiv. číslo** | **Popis** | | Vz. č. 1 | 7321 | Papírová vlákna z okraje rubové strany – folio XXI | | Vz. č. 2 | 7322 | Papírová vlákna z okraje rubové strany – folio XXIIV | |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** |  |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** |  |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Hurtová Alena |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 2014 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv** | 2014\_17 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| **Stanovení vlákninového složení papíru:**  **Vzorek č. 1 (7321)**  Bílé procházející světlo          Vlákna vzorku se po styku s Herzbergovým činidlem zbarvila do vínově červena  Vínově červené zbarvení je typické pro vlákna hadroviny. Pozorovaná vlákna mají typické znaky  lněných nebo konopných vláken (úzký lumen, kolénka).  **Závěr**  Oba vzorky papíroviny jsou tvořeny hadrovinou. Ve vzorcích byla pozorována vlákna se znaky lnu,  nebo konopí. |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |