| Archivní číslo vzorku | 7322 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 2 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 685 |
| Místo |  |
| Objekt | Müllerova mapa Čech, tes. Dryáková |
| Místo odběru popis | Vzorek; Archiv. číslo; Popis. Vz. č. 1; 7321; Papírová vlákna z okraje rubové strany – folio XXI. Vz. č. 2; 7322; Papírová vlákna z okraje rubové strany – folio XXIIV. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla |  |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 2014 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2014_17 |

Výsledky analýzy

Stanovení vlákninového složení papíru: Vzorek č. 2 (7322) Bílé procházející světlo Vlákna vzorku se po styku s Herzbergovým činidlem zbarvila do vínově červena Vínově červené zbarvení je typické pro vlákna hadroviny. Pozorovaná vlákna mají typické znaky lněných nebo konopných vláken (úzký lumen, kolénka). Závěr Oba vzorky papíroviny jsou tvořeny hadrovinou. Ve vzorcích byla pozorována vlákna se znaky lnu, nebo konopí.

Fotodokumentace analýzy