|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 7585 |
| **Odběrové číslo vzorku**  | 1 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 686 |
| **Místo** |  |
| **Objekt** | Kutnohorská bible 1489, res. Špalková |
| **Místo odběru popis** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vzorek** | **Archiv. číslo** | **Popis** |
| Vz. č. 1 | 7585 | Předsádky papír |
| Vz. č. 2 | 7586 | Papír z podlepů či křidélek |
| Vz. č. 3 | 7587 | Motouz z knožního bloku |
| Vz. č. 4 | 7588 | Niť ze šití knižního bloku |
| Vz. č. 5 | 7589 | Motouz zapuštěný do dřevěných desek |
| Vz. č. 6 | 7590 | Motouz z pravé desky z pod přídeští |
| Vz. č. 7 | 7591 | Lepidlo z levých desek |

 |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** |  |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** |  |
| **Datace objektu** | 1489 |
| **Zpracovatel analýzy** | Hurtová Alena |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 3. 7. 2014 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv**  | 2014\_18 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| Stanovení vlákninového složení papíru a textilií**Vzorek č. 1 (7585)**Bílé procházející světlo

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

Vlákna vzorku se po styku s Herzbergovým činidlem zbarvila do vínově červena Vinově červené zbarvení je typické pro vlákna hadroviny. Pozorovaná vlákna měla typické znaky lněných nebo konopných vláken (úzký lumen, kolénka). **Závěr**Vzorky papíroviny (7585 a7586) jsou tvořeny hadrovinou nejspíše z konopných nebo lněných vláken. Vzorky textilií (7587, 7588, 7589, 7590) jsou tvořeny nejspíše konopnými nebo lněnými vlákny. Vzorek pojiva (77591) obsahuje škrob i bílkoviny. |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |