|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 7586 |
| **Odběrové číslo vzorku** | 2 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 687 |
| **Místo** |  |
| **Objekt** | Kutnohorská bible 1489, res. Špalková |
| **Místo odběru popis** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Vzorek** | **Archiv. číslo** | **Popis** | | Vz. č. 1 | 7585 | Předsádky papír | | Vz. č. 2 | 7586 | Papír z podlepů či křidélek | | Vz. č. 3 | 7587 | Motouz z knožního bloku | | Vz. č. 4 | 7588 | Niť ze šití knižního bloku | | Vz. č. 5 | 7589 | Motouz zapuštěný do dřevěných desek | | Vz. č. 6 | 7590 | Motouz z pravé desky z pod přídeští | | Vz. č. 7 | 7591 | Lepidlo z levých desek | |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** |  |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** |  |
| **Datace objektu** | 1489 |
| **Zpracovatel analýzy** | Hurtová Alena |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 3. 7. 2014 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv** | 2014\_18 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| Stanovení vlákninového složení papíru a textilií **Vzorek č. 2 (7586)**  Bílé procházející světlo   |  |  | | --- | --- | |  |  | |  |  |   Vlákna vzorku se po styku s Herzbergovým činidlem zbarvila do vínově červena  Vínově červené zbarvení je typické pro vlákna hadroviny. Pozorovaná vlákna měla typické znaky lněných nebo konopných vláken (úzký lumen, kolénka). **Závěr** Vzorky papíroviny (7585 a7586) jsou tvořeny hadrovinou nejspíše z konopných nebo lněných vláken.  Vzorky textilií (7587, 7588, 7589, 7590) jsou tvořeny nejspíše konopnými nebo lněnými vlákny.  Vzorek pojiva (77591) obsahuje škrob i bílkoviny. |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |