|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 7373 |
| **Odběrové číslo vzorku** | 1 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 695 |
| **Místo** |  |
| **Objekt** | Putowání swatých kniha I. a II. a Historia Židowská, res. Vurbsová |
| **Místo odběru popis** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Vzorek** | **Archiv. číslo** | **Popis** | | Vz. č. 1 | 7373 | useň záložka | | Vz. č. 2 | 7374 | papír pravý dolní roh strana 65 | | Vz. č. 3 | 7375 | růžový přelep z desek | | Vz. č. 4 | 7376 | motouz | | Vz. č. 5 | 7377 | šití | |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** | Kniha |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** |  |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Hurtová Alena |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 2014 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv** | 2014\_21 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| **Stanovení typu činění usně** **Vzorek č. 1 (7373)**  Bílé dopadající světlo   |  |  | | --- | --- | | Vzorek | Standart |   Vlákna vzorku neztmavla. Vzorek neobsahuje tříslovinu. Závěr Vzorky papíroviny (7374 a 7375) jsou tvořeny hadrovinou nejspíše z konopných nebo lněných vláken.  Vzorky textilií (7376 a 7377) jsou tvořeny nejspíše konopnými nebo lněnými vlákny.  Vzorek usně (7373) není nejspíše třísločiněný. |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |