|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 7375 |
| **Odběrové číslo vzorku**  | 3 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 697 |
| **Místo** |  |
| **Objekt** | Putowání swatých kniha I. a II. a Historia Židowská, res. Vurbsová |
| **Místo odběru popis** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vzorek** | **Archiv. číslo** | **Popis** |
| Vz. č. 1 | 7373 | useň záložka |
| Vz. č. 2 | 7374 | papír pravý dolní roh strana 65 |
| Vz. č. 3 | 7375 | růžový přelep z desek |
| Vz. č. 4 | 7376 | motouz |
| Vz. č. 5 | 7377 | šití |

 |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** | Kniha |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** |  |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Hurtová Alena |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 2014 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv**  | 2014\_21 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| **Stanovení vlákninového složení papíru a textilií:** **Vzorek č. 3 (7375)**Bílé procházející světlo

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

Vlákna vzorku se po styku s Herzbergovým činidlem zbarvila do vínově červena Vínově červené zbarvení je typické pro vlákna hadroviny. Pozorovaná vlákna měla typické znaky lněných nebo konopných vláken (úzký lumen, kolénka)ZávěrVzorky papíroviny (7374 a 7375) jsou tvořeny hadrovinou nejspíše z konopných nebo lněných vláken. Vzorky textilií (7376 a 7377) jsou tvořeny nejspíše konopnými nebo lněnými vlákny. Vzorek usně (7373) není nejspíše třísločiněný.  |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |