|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 7583 |
| **Odběrové číslo vzorku** | 2 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 704 |
| **Místo** |  |
| **Objekt** | Pergamenová listina z roku 1567 a 1578, res. Slovik Vávrová |
| **Místo odběru popis** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Vzorek** | **Archiv. číslo** | **Popis** | | Vz. č. 1 | 7582 | pergamenová listina z roku 1567 | | Vz. č. 2 | 7583 | pergamenová listina z roku 1578 | |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** |  |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** |  |
| **Datace objektu** | 1567 |
| **Zpracovatel analýzy** | Hurtová Alena |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 17. 7. 2014 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv** | 2014\_23 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| Výsledky chemicko-technologického průzkumu: Stanovení stupně koherence vláken **Vzorek č. 2 (7583)**  Bílé dopadající světlo   |  |  | | --- | --- | | Za sucha | Za mokra |  Závěr Stupeň koherence vláken vzorku č. 1 a 2 (7582, 7583) odpovídá stupni 3 dle české stupnice a stupni 4-5 podle stupnici R. Larsena. Dle vyhodnocení jsou vzorky pergamenu ve špatném stavu. |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |