|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 7684 |
| **Odběrové číslo vzorku**  | 1 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 707 |
| **Místo** |  |
| **Objekt** | Fotografie MG 16521, res. sochůrek |
| **Místo odběru popis** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vzorek** | **Archiv. číslo** | **Popis** |
| Vz. č. 1 | 7684 | Lepicí páska |

 |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** |  |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** |  |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Hurtová Alena |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 20. 12. 2014 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv**  | 2014\_25 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| Identifikace organických látekInfračervená spektroskopie**Vzorek č. 1 (7684) lepidlo**Spektrum vzorku č. 7684 lepidlo bylo porovnáno se spektry standardů. Žádné spektrum standardu přesně neodpovídá naměřenému spektru vzorku, nelze, proto přesně říci o jaké lepidlo se jedná. **Vzorek č. 1 (7684) páska**Spektrum vzorku č. 7684 páska bylo porovnáno se spektry standardů. Žádné spektrum standardu přesně neodpovídá naměřenému spektru vzorku, nelze, proto přesně říci o jaký polymer se jedná.Závěr: Bohužel analýzou FTIR nebylo možné zjistit přesné složení vzorku. |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |