|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 7806 |
| **Odběrové číslo vzorku**  | N2b |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 757 |
| **Místo** |  |
| **Objekt** |  |
| **Místo odběru popis** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vzorek** | **Archiv. číslo** | **Popis** |
| Vz. č. N2a | 7801 | papírová podložka, pravý dolní roh |
| Vz. č. H22 | 7802 | lak |
| Vz. č. P90 | 7803 | papírová podložka, litografie dolní okraj |
| Vz. č. H1 | 7805 | papírová podložka pravý dolní roh |
| Vz. č. N2b | 7806 | levý dolní okraj pigment žlutý |
| Vz. č. X1b | 7819 | podkladová vrstva |
| Vz. č. J1 | 7871 | lak z díla Betlém, střed |

 |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** |  |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** |  |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Hurtová Alena |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 16. 4. 2015 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv**  | 2015\_1 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| Identifikace pigmentu:**Vzorek č. N2b (7806)**Optická mikroskopie a rastrovací elektronová mikroskopieBílé dopadající světlo UV dopadající světloREM-EDS

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| PopisREM- EDS – prvkové složeníSložení |
| Žlutá zrna (REM – EDS zářivější zrna)C, O, Na, Al, Si, S, Ca, Fe, Zn a malé množství Ba, Cr a PbNejspíše se jednalo o organické pojivo, žlutý okr a menší množství zinkové běloby. Zrno také mohlo obsahovat velmi malé množství chromové žlutí nebo jiného žlutého pigmentu na bázi chromu a olova. |
| Transparentní zrna (REM – EDS tmavší zrna)C, O, Na, Al, Si, K a malé množství CoNejspíše se jednalo o sklo. Uhlík byl nejspíše přítomen v podobě pojiva barevné vrstvy. |

**Závěr**Vzorky papíroviny č. N2a a H1 (7801 a 7805) byly nejspíše tvořeny směsí vláken hadroviny, dřevoviny a buničiny. Vzorek č. P90 (7803) byl nejspíše tvořen dřevovinou s malým přídavkem hadroviny. Vzorek č X1b (7819) byl nejspíše tvořen dřevovinou.Vzorek č. H22 (7802) a vzorek č. J1 (7871) byly nejspíše tvořeny stejnou lakovou. Vzorky lakové vrstvy byly nejspíše tvořeny olejem, přítomnost pryskyřic nebo akrylátového polymeru jako příměs byla také možná. Vzorek č. N2b (7806) byl tvořen dvěma typy zrn. Žlutá zrny byla nejspíše převážně tvořena organickým pojivem, žlutým okrem a malý množstvím zinkové běloby. Transparentní zrna byla nejspíše tvořena sklem. |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |