|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 8100 |
| **Odběrové číslo vzorku** | 2 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 762 |
| **Místo** |  |
| **Objekt** | Um. dílo na papíře, Obraz Jan Bauch, res. Fecskeová |
| **Místo odběru popis** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Vzorek** | **Archiv. číslo** | **Popis** | | Vz. č. 1 | 8097 | Papírová podložka | | Vz. č. 2 | 8100 | Odstraňovaná látka | |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** | Obraz |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** | Papír |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Hurtová Alena |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 17. 12. 2015 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv** | 2015\_3 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| Identifikace materiálu **Vzorek č. 2 (8100)**  Odstraňovaná látka Infračervená spektrometrie Spektrum vzorku 2 (8100) bylo porovnáno se spektry standardů. Nejvíce se podobá spektru vláken buničiny, což odpovídá papírové podložce. Látka se v naměřeném spektru neprojevila. Mikrochemické zkoušky  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Vzorek | Důkaz na gumy | Důkaz na škrob | | Vz.č. 2 (8100) | - | - |   Vzorek obsahuje velké množství ++, vzorek obsahuje malé množství +, vzorek neobsahuje -. Prázdné pole – nebyla provedena tato zkouška. **Závěr** Vzorek papíru č. 1 (8097) byl nejspíše tvořen vlákny buničiny a ojediněle vlákny hadroviny.  Vzorek 2 (8100) – z měření IČ ani z mikrochemických testů nebylo možno zjistit složení materiálu. |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |