|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 7874 |
| **Odběrové číslo vzorku** | 3 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 784 |
| **Místo** |  |
| **Objekt** | AKT Karel Souček, res. Háková |
| **Místo odběru popis** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Vzorek** | **Archiv. číslo** | **Popis** | | Vz. č. 1 | 7872 | černá barva z levého horního rohu | | Vz. č. 2 | 7873 | hnědá barva z levého dolního rohu | | Vz. č. 3 | 7874 | zelená barva střed | | Vz. č. 4 | 7962 | papírovina | | Vz. č. 5 | 7963 | pigment s pojivem na mikrochemii | |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** |  |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** |  |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Hurtová Alena |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 27. 7. 2015 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv** | 2015\_7 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| * Identifikace pojiva * Identifikace pigmentu * Identifikace vlákninového složení papíru   **Vzorek č. 3 (7843)**  Zelená barva střed Rastrovací elektronová mikroskopie REM-EDS   |  | | --- | |  |  |  |  | | --- | --- | | Vrstva | PopisREM - EDS – prvkové složeníSložení | |  | Šedá zrna v REM - EDS  C, O, Ca a P a velmi malé množství S, Si, Zn  Zrna byla nejspíše tvořena kostní černí. Dále mohla být v malém množství přítomna zinková běloba. | |  | Bílá zrna v REM - EDS  C, O, S, Ba, Ti a malé množství Ca, P, a na některých místech Cd a Sr  Zrna byla nejspíše tvořena barytovou bělobou, titanovou bělobou. Barevný odstín byl nejspíš tvořen organickým barvivem sráženým na substrát. |  **Závěr** Vzorek barvené vrstvy č. 1 (7872) byl nejspíše tvořen zrny kostní černě, malého množství kadmiové oranže nebo červeně a dále baritvou a titanovou bělobou.  Vzorek barvené vrstvy č. 2 (7873) byl nejspíše tvořen zrny kostní černě, malého množství kadmiové oranže nebo červeně a dále baritvou a titanovou bělobou.  Vzorek barvené vrstvy č. 3 (7874) byl nejspíše tvořen zrny kostní černě a dále zinkovou, baritvou a zinkovou bělobou.  Vzorek papíru č. 4 (7962) byl nejspíše tvořen vlákny z buničiny a ojedinělými vlákny hadroviny.  Vzorek č. 5 (7963) pojivo barevné vrstvy nebylo možno určit. |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |