| Archivní číslo vzorku |  |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 4 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 789 |
| Místo |  |
| Objekt | Mortuárium kontesy Márie Terézie Keglevičovej, H-20999, res. Kocka |
| Místo odběru popis | Vzorek; Archiv. číslo; Popis. 1; hedvábí. 2; červená. 3; červená pruh. 4; modrá. 5; lev zlatolesklá vrstva. 6; 7982; modrá barevná vrstva. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla |  |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 1. 10. 2015 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2015_8 |

Výsledky analýzy

Mobilní XRF analýza Vzorek č. 4 Modrá Prvkové složení podle XRF Si, K, Ca, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, As, Sn02, Pb Pravděpodobné složení Modrá barevná vrstva byla nejspíše tvořena převážně smaltem, dále se zde mohl vyskytovat azurit nebo olovnatý pigment nejspíše olovnatá běloba. Závěr: Analýza pomocí mobilního XRF analyzátoru je nedestruktivní metoda, kdy se přístroj přikládá ke zkoumanému objektu. Výsledkem je prvkové složení měřeného místa, rozměr je dán šířkou měřícího otvoru a hloubka závisí na složení měřeného místa. Těžké prvky jako je například olovo pohlcují záření a dojde k proměření jen povrchu. Lehké prvky propouští záření lépe a dochází k měření do velké hloubky, může tak dojít k proměření celého objektu. Pokud je přítomné olovo, může dojít k zastínění píku prvku síry. Tato metoda přesně udává, jaké prvky jsou v měřeném místě přítomny, ale jde o směsné spektrum všech přítomných látek, a proto je určení těchto látek pouze orientační. Červená barevná vrstva byla nejspíše tvořena olovnatým pigmentem miniem, dále zde mohl být přítomen jiný olovnatý pigment. Modrá barevná vrstva + vzorek č 6 (7982) byla nejspíše tvořena smaltem a ojediněle zrny olovnaté běloby. Zlatolesklá vrstva byla tvořena zlatem a mědí.

Fotodokumentace analýzy