| Archivní číslo vzorku |  |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 5 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 790 |
| Místo |  |
| Objekt | Mortuárium kontesy Márie Terézie Keglevičovej, H-20999, res. Kocka |
| Místo odběru popis | Vzorek; Archiv. číslo; Popis. 1; hedvábí. 2; červená. 3; červená pruh. 4; modrá. 5; lev zlatolesklá vrstva. 6; 7982; modrá barevná vrstva. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla |  |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 1. 10. 2015 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2015_8 |

Výsledky analýzy

Mobilní XRF analýza Vzorek č. 5 Lev zlatolesklá vrstva Prvkové složení podle XRF Si, K, Ca, Cr, Fe, Cu, Sn, Au, Pb Pravděpodobné složení Zlatolesklá vrstva byla nejspíše tvořena zlatem a mědí a nejspíše nečistotami v podobě chromu a železa. Malé množství draslíku, vápníku, cínu a olova nejspíše pocházelo z podkladového hedvábí. Závěr: Analýza pomocí mobilního XRF analyzátoru je nedestruktivní metoda, kdy se přístroj přikládá ke zkoumanému objektu. Výsledkem je prvkové složení měřeného místa, rozměr je dán šířkou měřícího otvoru a hloubka závisí na složení měřeného místa. Těžké prvky jako je například olovo pohlcují záření a dojde k proměření jen povrchu. Lehké prvky propouští záření lépe a dochází k měření do velké hloubky, může tak dojít k proměření celého objektu. Pokud je přítomné olovo, může dojít k zastínění píku prvku síry. Tato metoda přesně udává, jaké prvky jsou v měřeném místě přítomny, ale jde o směsné spektrum všech přítomných látek, a proto je určení těchto látek pouze orientační. Červená barevná vrstva byla nejspíše tvořena olovnatým pigmentem miniem, dále zde mohl být přítomen jiný olovnatý pigment. Modrá barevná vrstva + vzorek č 6 (7982) byla nejspíše tvořena smaltem a ojediněle zrny olovnaté běloby. Zlatolesklá vrstva byla tvořena zlatem a mědí.

Fotodokumentace analýzy