| Archivní číslo vzorku | 8029 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 1 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 793 |
| Místo |  |
| Objekt | Um. dílo na papíře, Hystoria Židowská (z r. 1792), res. Jadlovská |
| Místo odběru popis | Vzorek; Archiv. číslo; Popis. Vz. č. 1; 8029; vzorek papíru z titulního listu, z pravého dolního rohu. Vz. č. 2; 8030; vzorek papíru ze zadního přídeští volného listu, ze středu pravého okraje. Vz. č. 3; spodní mezivazní přelep. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Kniha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu | 1792 |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 13. 11. 2015 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2015_10 |

Výsledky analýzy

Stanovení vlákninového složení papíru: Vzorek č. 1 (8029) Optická mikroskopie Bílé procházející světlo Vlákna vzorku se po styku s Herzbergovým činidlem zbarvila do vínově červena. Vínově červené zbarvení je typické pro vlákna hadroviny. Pozorovaná vlákna měla typické znaky lněných nebo konopných vláken (úzký lumen, kolénka). Závěr Vzorky papíru č. 1 a 2 (8029 a 8030) byly nejspíše tvořeny hadrovinou ze lněných nebo konopných vláken. Vzorek 3 – mezi vazní přelep byl nejspíše bílkovinou – pergamenem.

Fotodokumentace analýzy