|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 8030 |
| **Odběrové číslo vzorku** | 2 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 794 |
| **Místo** |  |
| **Objekt** | Um. dílo na papíře, Hystoria Židowská (z r. 1792), res. Jadlovská |
| **Místo odběru popis** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Vzorek** | **Archiv. číslo** | **Popis** | | Vz. č. 1 | 8029 | vzorek papíru z titulního listu, z pravého dolního rohu | | Vz. č. 2 | 8030 | vzorek papíru ze zadního přídeští volného listu, ze středu pravého okraje | | Vz. č. 3 |  | spodní mezivazní přelep | |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** | Kniha |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** |  |
| **Datace objektu** | 1792 |
| **Zpracovatel analýzy** | Hurtová Alena |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 13. 11. 2015 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv** | 2015\_10 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| **Stanovení vlákninového složení papíru:**  **Vzorek č. 2 (8030)**  **Optická mikroskopie**  Bílé procházející světlo          Vlákna vzorku se po styku s Herzbergovým činidlem zbarvila do vínově červena.  Vínově červené zbarvení je typické pro vlákna hadroviny. Pozorovaná vlákna měla typické  znaky lněných nebo konopných vláken (úzký lumen, kolénka).  **Závěr**  Vzorky papíru č. 1 a 2 (8029 a 8030) byly nejspíše tvořeny hadrovinou ze lněných  nebo konopných vláken.  Vzorek 3 – mezi vazní přelep byl nejspíše bílkovinou – pergamenem. |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |