|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 7794 |
| **Odběrové číslo vzorku**  | 4 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 801 |
| **Místo** |  |
| **Objekt** | Melantrichova Bible 1549, res. Bártová |
| **Místo odběru popis** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vzorek** | **Archiv. číslo** | **Popis** |
| Vz. č. 1 | 7791 | useň desky |
| Vz. č. 2 | 7792 | useň řemínek |
| Vz. č. 3 | 7793 | motouz |
| Vz. č. 4 | 7794 | šití |
| Vz. č. 5 | 7795 | papír přídeští |
| Vz. č. 6 | 7796 | papír předsádka |
| Vz. č. 7 | 7797 | knižní blok poslední složky RRr |
| Vz. č. 8 | 7798 | list 4. vydání Dij |
| Vz. č. 9 | 7799 | list cedulka |
| Vz. č. 10 | 7800 | vysprávka s tiskem |

 |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** | Kniha |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** |  |
| **Datace objektu** | 1549 |
| **Zpracovatel analýzy** | Hurtová Alena |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 4. 2. 2015 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv**  | 2015\_13 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| Stanovení vlákninového složení papíru a textilií**Vzorek č. 4 (7794)**Optická mikroskopieBílé procházející světlo

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Vlákna vzorku se po styku s Herzbergovým činidlem zbarvila do vínově červena Vínově červené zbarvení je typické pro vlákna lnu, konopí a bavlny. Pozorovaná vlákna měla typické znaky lněných nebo konopných vláken (úzký lumen, kolénka). **Závěr**Vzorky usně 1 a 2 (7791 a 7792) byly nejspíše třísločiněné. Vzorky textilií 3 a 4 (7793 a 7794) byly tvořeny nejspíše konopnými nebo lněnými vlákny.Vzorky papíru 5, 6, 7 a 8 (7795, 7796, 7797 a 7798) byly tvořeny hadrovinou nejspíše z konopných nebo lněných vláken. Vzorek papíru 10 (7800) byl tvořen nejspíše směsí hadroviny a dřevoviny.  |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |