|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 7800 |
| **Odběrové číslo vzorku** | 10 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 807 |
| **Místo** |  |
| **Objekt** | Melantrichova Bible 1549, res. Bártová |
| **Místo odběru popis** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Vzorek** | **Archiv. číslo** | **Popis** | | Vz. č. 1 | 7791 | useň desky | | Vz. č. 2 | 7792 | useň řemínek | | Vz. č. 3 | 7793 | motouz | | Vz. č. 4 | 7794 | šití | | Vz. č. 5 | 7795 | papír přídeští | | Vz. č. 6 | 7796 | papír předsádka | | Vz. č. 7 | 7797 | knižní blok poslední složky RRr | | Vz. č. 8 | 7798 | list 4. vydání Dij | | Vz. č. 9 | 7799 | list cedulka | | Vz. č. 10 | 7800 | vysprávka s tiskem | |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** | Kniha |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** |  |
| **Datace objektu** | 1549 |
| **Zpracovatel analýzy** | Hurtová Alena |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 4. 2. 2015 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv** | 2015\_13 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| Stanovení vlákninového složení papíru a textilií **Vzorek č. 10 (7800)** Optická mikroskopie Bílé procházející světlo   |  |  | | --- | --- | |  |  | |  |  |   Většina vláken vzorku se po styku s Herzbergovým činidlem zbarvila do vínově červena a některá do žluta.  Vínově červené zbarvení je typické pro vlákna hadroviny. Pozorovaná vlákna měla typické znaky lněných nebo konopných vláken (úzký lumen, kolénka).  Žluté ubarvení je typické pro vlákna dřevoviny. **Závěr** Vzorky usně 1 a 2 (7791 a 7792) byly nejspíše třísločiněné.  Vzorky textilií 3 a 4 (7793 a 7794) byly tvořeny nejspíše konopnými nebo lněnými vlákny.  Vzorky papíru 5, 6, 7 a 8 (7795, 7796, 7797 a 7798) byly tvořeny hadrovinou nejspíše z konopných nebo lněných vláken.  Vzorek papíru 10 (7800) byl tvořen nejspíše směsí hadroviny a dřevoviny. |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |