|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 7781 |
| **Odběrové číslo vzorku** | 1 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 812 |
| **Místo** |  |
| **Objekt** | Um. dílo na papíře Betlém, res. Ulbriková |
| **Místo odběru popis** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Vzorek** | **Archiv. číslo** | **Popis** | | Vz. č. 1 | 7781 |  | |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** |  |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** |  |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Hurtová Alena |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 17. 4. 2015 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv** | 2015\_15 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| Identifikace pigmentu a pojivaMikrochemické testy  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Vzorek | Důkaz na gumy | Důkaz na bílkoviny | Důkaz na oleje | | **Vz.č. 1 (7781)** | - | ++ | - |   Vzorek obsahuje velké množství ++, vzorek obsahuje malé množství +, vzorek neobsahuje -. Prázdné pole – nebyla provedena tato zkouška. Infračervená spektroskopie     Spektrum vzorku 7781 bylo porovnáno se spektry standardů. Spektrum vzorku se nejvíce podobalo spektru bílkoviny. Dále je zde podobnost se spektrem polysacharidu, mohlo by se jednat o papírovou podložku. **Závěr** Pojivo barevné vrstvy vzorku č. 1 (7781) bylo nejspíše bílkovinného charakteru. |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |