|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 7781 |
| **Odběrové číslo vzorku**  | 1 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 812 |
| **Místo** |  |
| **Objekt** | Um. dílo na papíře Betlém, res. Ulbriková |
| **Místo odběru popis** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vzorek** | **Archiv. číslo** | **Popis** |
| Vz. č. 1 | 7781  |   |

 |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** |  |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** |  |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Hurtová Alena |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 17. 4. 2015 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv**  | 2015\_15 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| Identifikace pigmentu a pojivaMikrochemické testy

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzorek | Důkaz na gumy | Důkaz na bílkoviny | Důkaz na oleje |
| **Vz.č. 1 (7781)** | - | ++ | - |

Vzorek obsahuje velké množství ++, vzorek obsahuje malé množství +, vzorek neobsahuje -. Prázdné pole – nebyla provedena tato zkouška.Infračervená spektroskopieSpektrum vzorku 7781 bylo porovnáno se spektry standardů. Spektrum vzorku se nejvíce podobalo spektru bílkoviny. Dále je zde podobnost se spektrem polysacharidu, mohlo by se jednat o papírovou podložku. **Závěr**Pojivo barevné vrstvy vzorku č. 1 (7781) bylo nejspíše bílkovinného charakteru.  |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |