|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 8098 |
| **Odběrové číslo vzorku**  | 1 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 822 |
| **Místo** |  |
| **Objekt** | Obraz LES, J. Mařák, res. Fecskeová |
| **Místo odběru popis** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vzorek** | **Archiv. číslo** | **Popis** |
| Vz. č. 1 | 8098 | papírová podložka |

 |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** |  |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** |  |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Hurtová Alena |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 13. 11. 2015 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv**  | 2015\_18 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| **Vzorek č. 1 (8098)**Papírová podložkaStanovení vlákninového složení papíruOptická mikroskopieBílé procházející světlo

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

Vlákna vzorku se po styku s Herzbergovým činidlem zbarvila do vínově červena a ojediněle se objevily žlutě zbarvená vlákna.Vínově červená vlákna byla nejspíše vlákna hadroviny. Žluté zbarvená vlákna byla nejspíše vlákna dřevoviny.**Závěr**Vzorek papíru č. 1 (8098) byl nejspíše tvořen převážně vlákny hadroviny s malým přídavkem dřevoviny. |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |