|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 6230 |
| **Odběrové číslo vzorku**  | 5 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 829 |
| **Místo** |  |
| **Objekt** | Socha P. M. s Ježíškem, res. Perůtková |
| **Místo odběru popis** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vzorek** | **Archiv. číslo** | **Popis** |
| V 4 | 6229 | Ježíškovo stehno - inkarnát |
| V 5 | 6230 | Přední cíp pláště Panny Marie - část s jinou nepůvodní barevností než většina pláště |
| V 6 | 6231 | Zadní strana podstavy - oblak, na kterém Panna Marie stojí |
| V 7 | 6232 | Spodní lem pláště Panny Marie - záda |
| V 8 | 6233 | Přední část koruny Panny Marie |
| V 9 | 6234 | Vlasy Panny Marie |

 |
| **Místo odběru foto** | C:\Pavla\škola\Choceň PM s J\foto\výběr\vyber\zákres vzorků.jpg |
| **Typ díla** | Socha |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** |  |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Hurtová Alena, Bayer Karol |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 17. 4. 2015 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv**  | 2015\_23 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| **Vzorek č. V5 (6230**)Přední cíp pláště Panny Marie - část s jinou nepůvodní barevností než většina pláště

|  |
| --- |
| D:\Data\alhu0605\Plocha\Vzorky upravenĂ©\Vzorky upravené\V5 6230\IMG_0009 a.jpgBílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x |
| D:\Žádost o licenci\DOKUMENTACE\Choceň\Vzorky upravené\IMG_0011 kopie.jpgModré světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x | D:\Žádost o licenci\DOKUMENTACE\Choceň\Vzorky upravené\IMG_0010 kopie.jpgUV světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x |

|  |  |
| --- | --- |
| Vrstva | Popis |
| 1 | Bílá vrstva s ojedinělými transparentními zrny. |
| 2 | Béžová vrstva. |
| 3 | Světle růžová vrstva s ojedinělými červenými, transparentními a jemnými bílými zrny. |
| 4 | Světle růžová vrstva s ojedinělými červenými, transparentními a jemnými bílými zrny. |
| 5 | Béžová vrstva s ojedinělými červenými zrny. |
| 6 | Bílá vrstva. Na povrch se lokálně objevuje vrstva nečistot. |
| 7 | Bílá vrstva. Na povrch se lokálně objevuje vrstva nečistot. |
| 8 | Šedá vrstva s transparentními šedými a bílými zrny. |
| 9 | Šedá vrstva s transparentními šedými a bílými zrny. Po ozáření UV světlem zeleně luminují ojedinělá zrna. Nejspíše se jedná o zinkovou bělobu, pro kterou je tato luminiscence typická. Na povrch se objevuje vrstva nečistot. |
| 10 | Tenká bílá vrstva. Na povrchu se objevuje vrstva nečistot |
| 11 | Šedá vrstva s transparentními šedými a bílými zrny. Po ozáření UV světlem zeleně luminuje část zrn. Nejspíše se jedná o zinkovou bělobu, pro kterou je tato luminiscence typická.  |
| 12 | Světle šedá vrstva s transparentními šedými a bílými zrny. Na povrch se objevuje vrstva nečistot. |
| 13 | Bílá vrstva s jemnými bílými zrny a ojedinělými modrými a červenými zrny. |
| 14 | Tenká bílá vrstva tvořící šupinkové krakely s povrchovou vrstvou nečistot. |
| 15 | Šedá vrstva s transparentními šedými a jemnými bílými zrny. Po ozáření UV světlem zeleně luminují některá zrna. Nejspíše se jedná o zinkovou bělobu, pro kterou je tato luminiscence typická. |
| 16 | Šedá vrstva s transparentními šedými a jemnými bílými zrny. Po ozáření UV světlem zeleně luminují některá zrna. Nejspíše se jedná o zinkovou bělobu, pro kterou je tato luminiscence typická. Na povrchu se objevuje vrstva nečistot. |
| 17 | Tenká šedá vrstva s transparentními šedými a jemnými bílými zrny. Po ozáření UV světlem zeleně luminují některá zrna. Nejspíše se jedná o zinkovou bělobu, pro kterou je tato luminiscence typická. |
| 18 | Tenká šedá vrstva s ojedinělými modrými zrny. Na povrchu se objevuje vrstva nečistot. |
| 19 | Bílá vrstva s jemnými bílými zrny a ojedinělými modrými a červeným zrny Na povrchu se objevuje vrstva nečistot. |
| 20 | Šedá vrstva s transparentními šedými a bílými zrny. Po ozáření UV světlem zeleně luminuje část zrn. Nejspíše se jedná o zinkovou bělobu, pro kterou je tato luminiscence typická. |
| 21 | Bílá vrstva s transparentními šedými a jemnými bílými zrny. Po ozáření UV světlem zeleně luminují ojedinělá zrna. Nejspíše se jedná o zinkovou bělobu, pro kterou je tato luminiscence typická. |
| 22 | Bílá vrstva s jemnými bílými zrny. Po ozáření UV světlem zeleně luminují ojedinělá zrna. Nejspíše se jedná o zinkovou bělobu, pro kterou je tato luminiscence typická. Povrch vrstvy je silně popraskaný. |
| 23 | Růžová vrstva s růžovými, modrými a bílými zrny. Po ozáření UV světlem zeleně luminují ojedinělá zrna. Nejspíše se jedná o zinkovou bělobu, pro kterou je tato luminiscence typická. |
| 24 | Růžová vrstva s růžovými, modrými a bílými zrny. Po ozáření UV světlem zeleně luminují ojedinělá zrna. Nejspíše se jedná o zinkovou bělobu, pro kterou je tato luminiscence typická. |
| 25 | Oranžová vrstva se žlutými, bílými a ojediněle růžovými a modrými zrny. Po ozáření UV světlem zeleně luminují ojedinělá zrna. Nejspíše se jedná o zinkovou bělobu, pro kterou je tato luminiscence typická. |
| 26 | Tenká hnědá vrstva. |
| 27 | Bílá vrstva s transparentními, jemnými bílými a ojedinělými modrými zrny. Po ozáření UV světlem zeleně luminuje část zrn. Nejspíše se jedná o zinkovou bělobu, pro kterou je tato luminiscence typická. |
| 28 | Bílá vrstva s transparentními, jemnými bílými a ojedinělými modrými zrny. Po ozáření UV světlem zeleně luminují ojedinělá zrna. Nejspíše se jedná o zinkovou bělobu, pro kterou je tato luminiscence typická. Na povrchu se objevuje vrstva nečistot. |
| 29 | Bílá vrstva s transparentními, jemnými bílými a ojedinělými modrými zrny. Po ozáření UV světlem zeleně luminuje část zrn. Nejspíše se jedná o zinkovou bělobu, pro kterou je tato luminiscence typická. Na povrchu se objevuje vrstva nečistot. |
| 30 | Bílá vrstva s transparentními, jemnými bílými a ojedinělými modrými zrny. Po ozáření UV světlem zeleně luminuje část zrn. Nejspíše se jedná o zinkovou bělobu, pro kterou je tato luminiscence typická. |
| 31 | Bílá vrstva s transparentními, jemnými bílými a ojedinělými modrými zrny. Po ozáření UV světlem zeleně luminuje část zrn. Nejspíše se jedná o zinkovou bělobu, pro kterou je tato luminiscence typická. |
| 32 | Tenká šedá vrstva. |
| 33 | Tenká stříbrolesklá vrstva. Po ozáření UV světlem zeleně luminuje část zrn. Nejspíše se jedná o zinkovou bělobu, pro kterou je tato luminiscence typická. |
| 34 | Bílá vrstva s transparentními a jemnými bílými zrny. Po ozáření UV světlem zeleně luminuje část zrn. Nejspíše se jedná o zinkovou bělobu, pro kterou je tato luminiscence typická. |

**Shrnutí** Průzkum výstavby barevných vrstev lze shrnout do následujících bodů:- nejstarší zachované vrstvy jsou nanesené přímo na kameni (pískovec). Na jeho povrchu nebyla v žádném ze zkoumaných vzorků nalezena vrstvička nečistot a lze proto předpokládat, že tyto vrstvy byly nanášeny přímo na kámen. Nelze samozřejmě úplně vyloučit, že povrch pískovce byl před provedením povrchových úprav očištěn.- nejstarší zachované úpravy jsou nanesené v několika vrstvách (obvykle 2 až 3 vrstvy), vzájemně dobře propojených a je proto velmi pravděpodobné, že patří k jedné etapě barevné úpravy sochy Panny Marie. Tyto úpravy jsou provedeny ve velmi světlé barevnosti (bílá až slabě béžové nebo narůžověle tónované odstíny). Vzhledem k těmto zjištěním lze předpokládat, že nejstarší zachované povrchové úpravy sochy Panny Marie nebyly polychromní, ale socha byla pojednána v jednotné barevnosti. Jemné tónování nasvědčuje provedení barevné úpravy jako světlé lehce tónované mramorování s cílem napodobit ušlechtilejší typ materiálu. - počet sekundárních úprav je značný (až do ca. 30 dalších barevných úprav sochy). Znamená to, že socha byla mnohokrát přemalována. Podle barevnosti sekundárních úprav je možné usuzovat, že i sekundární úpravy byly převážně monochromní, resp. měly opět imitovat ušlechtilejší horninu (mramor).  |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |