| Archivní číslo vzorku | 6232 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 7 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 831 |
| Místo |  |
| Objekt | Socha P. M. s Ježíškem, res. Perůtková |
| Místo odběru popis | Vzorek; Archiv. číslo; Popis. V 4; 6229; Ježíškovo stehno - inkarnát. V 5; 6230; Přední cíp pláště Panny Marie - část s jinou nepůvodní barevností než většina pláště. V 6; 6231; Zadní strana podstavy - oblak, na kterém Panna Marie stojí. V 7; 6232; Spodní lem pláště Panny Marie - záda. V 8; 6233; Přední část koruny Panny Marie. V 9; 6234; Vlasy Panny Marie. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Socha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena, Bayer Karol |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 17. 4. 2015 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2015_23 |

Výsledky analýzy

- Vzorek č. V7 (6232) Spodní lem pláště Panny Marie - záda Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x. Modré světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x; UV světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x. ### Vrstva; ### Popis. 0; Béžová podkladová vrstva s transparentními zrny – nejspíše se jedná o podklad kámen.. 1; Světle růžová vrstva s ojedinělými červenými a transparentními zrny.. 2; Bílá vrstva s ojedinělými transparentními zrny.. 3; Tenká béžová vrstva.. 4; Bílá vrstva s transparentními zrny.. 5; Bílá vrstva s transparentními zrny. Na povrchu se objevuje nejspíše vrstvička nečistot. Ve vrstvě je řada krakel. Mohlo by se jednat o první originální barevnost.. 6; Bílá vrstva s nádechem do béžova. Na povrch se lokálně objevuje vrstva nečistot. Ve vrstvě je řada krakel.. 7; Bílá vrstva s transparentními zrny. Na povrch se lokálně objevuje vrstva nečistot.. 8; Popraskaná bílá vrstva. Po ozáření UV světlem zeleně luminují ojedinělá zrna. Nejspíše se jedná o zinkovou bělobu, pro kterou je tato luminiscence typická. Na povrchu se objevuje vrstva nečistot.. 9; Světle šedá vrstva s šedými zrny. Po ozáření UV světlem luminují zelně ojedinělá zrna a část vrstvy do žluta. Luminující zrna by nejspíše mohla být zinková běloba, pro kterou je tato luminiscence typická. Na povrchu se objevuje vrstva nečistot.. 10; Bílá vrstva s transparentními zrny.. 11; Modrá vrstva s jemnými bílými a modrými zrny, obsahující shluk zlatolesklých šupin. Po ozáření UV světlem zeleně luminuje velká část zrn. Nejspíše se jedná o zinkovou bělobu, pro kterou je tato luminiscence typická.. 12; Šedá vrstva s šedými a bílými zrny. Po ozáření UV světlem luminují některá zrna zeleně. Nejspíše se jedná o zinkovou bělobu, pro kterou je tato luminiscence typická. Na povrchu se objevuje vrstva nečistot.. 13; Tenká bílá vrstva. Na povrchu se objevuje vrstva nečistot.. 14; Bílá vrstva s ojedinělými transparentními zrny.. ## Shrnutí Průzkum výstavby barevných vrstev lze shrnout do následujících bodů: - nejstarší zachované vrstvy jsou nanesené přímo na kameni (pískovec). Na jeho povrchu nebyla v žádném ze zkoumaných vzorků nalezena vrstvička nečistot a lze proto předpokládat, že tyto vrstvy byly nanášeny přímo na kámen. Nelze samozřejmě úplně vyloučit, že povrch pískovce byl před provedením povrchových úprav očištěn. - nejstarší zachované úpravy jsou nanesené v několika vrstvách (obvykle 2 až 3 vrstvy), vzájemně dobře propojených a je proto velmi pravděpodobné, že patří k jedné etapě barevné úpravy sochy Panny Marie. Tyto úpravy jsou provedeny ve velmi světlé barevnosti (bílá až slabě béžové nebo narůžověle tónované odstíny). Vzhledem k těmto zjištěním lze předpokládat, že nejstarší zachované povrchové úpravy sochy Panny Marie nebyly polychromní, ale socha byla pojednána v jednotné barevnosti. Jemné tónování nasvědčuje provedení barevné úpravy jako světlé lehce tónované mramorování s cílem napodobit ušlechtilejší typ materiálu. - počet sekundárních úprav je značný (až do ca. 30 dalších barevných úprav sochy). Znamená to, že socha byla mnohokrát přemalována. Podle barevnosti sekundárních úprav je možné usuzovat, že i sekundární úpravy byly převážně monochromní, resp. měly opět imitovat ušlechtilejší horninu (mramor).

Fotodokumentace analýzy