|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 7765 |
| **Odběrové číslo vzorku** | 3 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 834 |
| **Místo** |  |
| **Objekt** | Postila aneb kázání evangelické pravdy z roku 1575, res. Benžová |
| **Místo odběru popis** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Vzorek** | **Archiv. číslo** | **Popis** | | Vz. č. 1 | 7763 | useň | | Vz. č. 2 | 7764 | useň vysprávka | | Vz. č. 3 | 7765 | šití | | Vz. č. 4 | 7766 | motouz | | Vz. č. 5 | 7767 | papírový blok str. 429 | | Vz. č. 6 | 7768 | vysprávka | | Vz. č. 7 | 7769 | lepidlo | | Vz. č. 8 | 7770 | předsádky | |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** | Kniha |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** |  |
| **Datace objektu** | 1575 |
| **Zpracovatel analýzy** | Hurtová Alena |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 27. 2. 2015 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv** | 2015\_24 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| Stanovení vlákninového složení papíru a textilií **Vzorek č. 3 (7765)** Optická mikroskopie Bílé procházející světlo   |  |  | | --- | --- | |  |  |   Vlákna vzorku se po styku s Herzbergovým činidlem zbarvila do vínově červena.  Vínově červené zbarvení je typické pro vlákna lnu, konopí a bavlny. Pozorovaná vlákna měla typické znaky lněných nebo konopných vláken (úzký lumen, kolénka) **Závěr** Vzorek usně 1 (7763) nebyl třísločiněný, pravděpodobně se jednalo o vzorek hlinitočinění. Vzorek usně 2 (7764) byl nejspíše třísločiněný.  Vzorky textilií 3 a 4 (7765 a 7766) byly tvořeny nejspíše konopnými nebo lněnými vlákny.  Vzorky papíríru 5, 6 a 8 (7767, 7768 a 7770) byly tvořeny hadrovinou nejspíše z konopných nebo lněných vláken.  Vzorek lepidla 7 (7769) byl nejspíše tvořen olejem, mohl však obsahovat i další látky jako pryskyřice popřípadě akryláty, které mají podobná infračervená spektra. |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |