| Archivní číslo vzorku | 7909 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 2 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 844 |
| Místo |  |
| Objekt | Um. dílo na papíře, Ježíš na hore Olivetskej. Res. Nohejlová |
| Místo odběru popis | Vzorek; Archiv. číslo; Popis. Vz. č. 2; 7909. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla |  |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 4. 6. 2015 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2015_26 |

Výsledky analýzy

### Identifikace pigmentu - Vzorek č. 2 (7909) ### Optická mikroskopie a rastrovací elektronová mikroskopie Bílé dopadající světlo. UV dopadající světlo; Modré dopadající světlo. REM – EDS. Bílé dopadající světlo - povrch. REM – EDS - povrch. ### Vrstva; ### Popis. 0; Hnědá papírová podložka s ojedinělými zrny na povrchu i uvnitř Ojedinělá zrna byla tvořená Al, Si – hlinitokřemičitany, dále Ca, S nejspíše síranem vápenatým a Ba, S nejspíše síranem barnatým.. Povrch; Povrch vzorku byl tvořen béžovými, modrými, černými a ojediněle bílými zrny pigmentů. Po chemické stránce převažovala zrna o složení Al, Si - nejspíše hlinitokřemičitany, pravděpodobně okry a zrna tvořená Ca, S – síranem vápenatým. Ojedinělá bílá zrna mohla být tvořena Pb – olovnatým pigmentem, Ti – titanovou bělobou. V malé míře byl analyzován P – nejspíše se jednalo o kostní čerň. Modrý pigment mohl tvořit buď ultramarín, nebo barvivo srážené na substrát nejspíše Ca, S síran vápenatý nebo i Ba, S – síran barnatý, který by také mohl tvořit bílý pigment. Zde se jedná pouze o návrh možného složení.. ## Závěr Vzorek barvené vrstvy č. 2 (7909) byl nejspíše tvořen hlinitokřemičitany, síranem vápenatým a ojediněle se vyskytovala zrna tvořená nejspíše síranem barnatým, olovnatým pigmentem a titanovou bělobou. Tmavá zrna byla nejspíše tvořena kostní černí.

Fotodokumentace analýzy