|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 8091 |
| **Odběrové číslo vzorku** | 1 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 845 |
| **Místo** |  |
| **Objekt** | Um. dílo na papíře Betlém, res. Svobodová |
| **Místo odběru popis** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Vzorek** | **Archiv. číslo** | **Popis** | | Vz. č. 1 | 8091 | část papíroviny, zadní část betlému, tisk městských hradeb | |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** |  |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** |  |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Hurtová Alena |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 13. 11. 2015 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv** | 2015\_27 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| Stanovení vlákninového složení papíru **Vzorek č. 1 (8091)** Optická mikroskopie Bílé procházející světlo   |  |  | | --- | --- | |  |  | |  |  |   Vlákna vzorku se po styku s Herzbergovým činidlem zbarvila do žluta, do modro fialova a vínově červena.  Žluté zbarvení je typické pro vlákna dřevoviny  Modro fialové zbarvení je typické pro vlákna buničiny.  Vínově červené zbarvení je typické pro vlákna hadroviny.   **Závěr** Vzorek papíru č. 1 (8091) byl nejspíše tvořen vlákny dřevoviny, buničiny a hadroviny. |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |