|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 7976 |
| **Odběrové číslo vzorku**  | 6 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 850 |
| **Místo** |  |
| **Objekt** | Tapety, res. Bahník Lušková |
| **Místo odběru popis** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vzorek** | **Archiv. číslo** | **Popis** |
| Vz. č. 1 | 7972 | lak na zlatolesklé vrstvě |
| Vz. č. 3 | 7973 | barevná vrstva |
| Vz. č. 4 | 7974 | zelená barva |
| Vz. č. 5 | 7975 | hnědá barva |
| Vz. č. 6 | 7976 | výplň barva lak hnědá |
| Vz. č. 7 | 7977 | tapeta přízemí - barevná vrstva |
| Vz. č. 8 | 7978 | tapeta přízemí - lak |

 |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** |  |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** |  |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Hurtová Alena |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 9. 11. 2015 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv**  | 2015\_28 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| **Vzorek č. 6 (7976)**Výplň barva lak hnědá Optická mikroskopie

|  |
| --- |
| Bílé dopadající světlo  |
|  Bílé dopadající světlo  |
|  UV dopadající světlo |  Modré dopadající světlo |
| REM - EDS |

|  |  |
| --- | --- |
| 0 | Popis vrstvyPodkladová vrstva tvořené vlákny papíru. |
| 1 | Popis vrstvyBéžová vrstva s bílými, žlutými, světle hnědými a černými zrny. Po ozáření UV světlem zeleně luminovala zrna zinkové běloby.REM – EDS – prvkové složeníC, O, Ca, Zn, Al, Si, S, P, KPředpokládané složeníVrstva byla nejspíše z převážné části tvořena uhličitanem vápenatým (uhličitan vápenatý, plavená křída a podobně). Dále zde byla identifikována zrna zinkové běloby, tmavá zrna mohla tvořit kostní čerň a dále mohly být v malé míře přítomny béžové až hnědé okry. |
| 2 | Popis vrstvySilná hnědá transparentní vrstva. Po ozáření UV světlem měla modrou luminiscenci. Mohlo se jednat například o olej nebo pryskyřici.  |
| 3 | Popis vrstvyHnědá transparentní vrstva. Po ozáření UV světlem neluminovala. |
| 4 | Popis vrstvyTransparentní vrstva. Po ozáření UV světlem měla modrou luminiscenci. Mohlo se jednat například o olej nebo pryskyřici. |

Infračervená spektroskopieSpektrum vzorku 7976 bylo porovnáno se spektry standardů. Jednalo se o směs látek. Vrchní lakové vrstvy byly velmi tenké, nejspíše došlo k proměření vzorku do spodních vrstev. Spektrum vykazovalo podobnost se spektry oleje, popřípadě pryskyřic a akrylátového nebo acetátového polymeru. Vzorek mohl být tvořen jednou z těchto látek nebo spíše jejich směsí. Dále se ve spektru vzorku projevovala papírová podložka. Spektrum vzorku také vykazovalo podobnost se spektrem uhličitanu.**Závěr**Vzorek č. 1 (7972) byl tvořen čtyřmi vrstvami: béžovou vrstvou obsahující nejspíše zinkovou bělobu, zlatolesklou vrstvou a dvěma transparentními vrstvami.Vzorek č. 3 (7973) byl tvořen čtyřmi vrstvami: podkladovou vrstvou papíru, béžovou vrstvou obsahující nejspíše zinkovou bělobu, zlatolesklou vrstvou a transparentní vrstvou.Vzorek č. 4 (7974) byl tvořen osmi vrstvami: podkladovou vrstvou papíru, béžovou vrstvou obsahující nejspíše zinkovou bělobu, tenčí zelenožlutou vrstvou také nejspíše obsahující zinkovou bělobu, zlatolesklou vrstvou a čtyřmi transparentními vrstvami.Vzorek č. 5 (7975) byl tvořen pěti vrstvami: podkladovou vrstvou papíru, béžovou vrstvou obsahující nejspíše zinkovou bělobu a třemi transparentními vrstvami.Vzorek č. 6 (7976) byl tvořen pěti vrstvami: podkladovou vrstvou papíru, béžovou vrstvou obsahující nejspíše zinkovou bělobu a třemi transparentními vrstvami.Vzorek č. 7 (7977) byl tvořen čtyřmi vrstvami: podkladovou vrstvou papíru, světle zelenou vrstvou, transparentní vrstvou a transparentní vrstvou s modrými zrny.Vzorek č. 8 (7978) byl tvořen třemi vrstvami: podkladovou vrstvou papíru, světle zelenou vrstvou a transparentní vrstvou. Z infračervené spektroskopie vzorků (7972-7976) vyplynulo, že povrchy vzorků měly velmi podobné složení, jednalo se nejspíše o směsi oleje, pryskyřice a nelze vyloučit přítomnost syntetického polymeru na bázi akrylátů nebo acetátů. |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |