| Archivní číslo vzorku | 7978 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 8 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 852 |
| Místo |  |
| Objekt | Tapety, res. Bahník Lušková |
| Místo odběru popis | Vzorek; Archiv. číslo; Popis. Vz. č. 1; 7972; lak na zlatolesklé vrstvě. Vz. č. 3; 7973; barevná vrstva. Vz. č. 4; 7974; zelená barva. Vz. č. 5; 7975; hnědá barva. Vz. č. 6; 7976; výplň barva lak hnědá. Vz. č. 7; 7977; tapeta přízemí - barevná vrstva. Vz. č. 8; 7978; tapeta přízemí - lak. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla |  |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 9. 11. 2015 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2015_28 |

Výsledky analýzy

- Vzorek č. 8 (7978) Tapeta přízemí - lak ### Optická mikroskopie Bílé dopadající světlo. Bílé dopadající světlo. UV dopadající světlo; Modré dopadající světlo. 0; Popis vrstvy Podkladová vrstva tvořené vlákny papíru.. 1; Popis vrstvy Světle zelená vrstva s bílými, žlutými modrými a červenými zrny.. 2; Popis vrstvy Hnědá transparentní vrstva.. ## Závěr Vzorek č. 1 (7972) byl tvořen čtyřmi vrstvami: béžovou vrstvou obsahující nejspíše zinkovou bělobu, zlatolesklou vrstvou a dvěma transparentními vrstvami. Vzorek č. 3 (7973) byl tvořen čtyřmi vrstvami: podkladovou vrstvou papíru, béžovou vrstvou obsahující nejspíše zinkovou bělobu, zlatolesklou vrstvou a transparentní vrstvou. Vzorek č. 4 (7974) byl tvořen osmi vrstvami: podkladovou vrstvou papíru, béžovou vrstvou obsahující nejspíše zinkovou bělobu, tenčí zelenožlutou vrstvou také nejspíše obsahující zinkovou bělobu, zlatolesklou vrstvou a čtyřmi transparentními vrstvami. Vzorek č. 5 (7975) byl tvořen pěti vrstvami: podkladovou vrstvou papíru, béžovou vrstvou obsahující nejspíše zinkovou bělobu a třemi transparentními vrstvami. Vzorek č. 6 (7976) byl tvořen pěti vrstvami: podkladovou vrstvou papíru, béžovou vrstvou obsahující nejspíše zinkovou bělobu a třemi transparentními vrstvami. Vzorek č. 7 (7977) byl tvořen čtyřmi vrstvami: podkladovou vrstvou papíru, světle zelenou vrstvou, transparentní vrstvou a transparentní vrstvou s modrými zrny. Vzorek č. 8 (7978) byl tvořen třemi vrstvami: podkladovou vrstvou papíru, světle zelenou vrstvou a transparentní vrstvou. Z infračervené spektroskopie vzorků (7972-7976) vyplynulo, že povrchy vzorků měly velmi podobné složení, jednalo se nejspíše o směsi oleje, pryskyřice a nelze vyloučit přítomnost syntetického polymeru na bázi akrylátů nebo acetátů.

Fotodokumentace analýzy