|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 8096 |
| **Odběrové číslo vzorku**  | 1 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 853 |
| **Místo** |  |
| **Objekt** | Um. dílo na papíře VEDUTA BRNA, res. Wawrová |
| **Místo odběru popis** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vzorek** | **Archiv. číslo** | **Popis** |
| Vz. č. 1 | 8096 | papírová podložka |

 |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** |  |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** |  |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Hurtová Alena |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 17. 12. 2015 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv**  | 2015\_29 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| **Vzorek č. 1 (8096)**Stanovení vlákninového složení papíruOptická mikroskopieBílé procházející světlo

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

Vlákna vzorku se po styku s Herzbergovým činidlem zbarvila do vínově červena.Vínově červená vlákna byla nejspíš vlákna hadroviny.  **Závěr**Vzorek papíru č. 1 (8096) byl nejspíše tvořen vlákny hadroviny. |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |