|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 8155 |
| **Odběrové číslo vzorku** | 2 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 890 |
| **Místo** |  |
| **Objekt** | Obraz CIKÁNKA, res. Fecskeová |
| **Místo odběru popis** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Vzorek** | **Archiv. číslo** | **Popis** | | Vz. č. 1 | 8154 | Laková vrstva | | Vz. č. 2 | 8155 | Bílý pigment – identifikace pojiva | |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** | Obraz |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** |  |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Hurtová Alena |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 13. 4. 2016 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv** | 2016\_3 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| **Vzorek č. 2 (8155)**  Odstraňovaná látka Identifikace materiáluInfračervená spektrometrie Spektrum vzorku 2 (8155) bylo porovnáno se spektry standardů. Nejspíše se jednalo o směs látek, pravděpodobně látky na bázi oleje nebo pryskyřic, polysacharidu a nejspíše síranu. **Závěr** Vzorek 1 (8154) – Nejspíše se jednalo o směs látek na bázi olejů nebo pryskyřic.  Vzorek 2 (8155) – Nejspíše se jednalo o směs látek, pravděpodobně látky na bázi oleje nebo pryskyřic, polysacharidu a nejspíše síranu. |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |