|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** |  |
| **Odběrové číslo vzorku**  | 32b |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 893 |
| **Místo** | Kunštát |
| **Objekt** | NP státní zámek Kunštát, Místnost 303, II, res. Zeman |
| **Místo odběru popis** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vzorek** | **Archiv. číslo** | **Popis** |
| Vz. č. V30 |   | Vlákna ve vrstvě omítky |
| Vz. č. V32 |   | Vlákna ve vrstvě omítky |
| Vz. č. V32b |   | Vlákna ve vrstvě omítky |
| Vz. č. V35 |   | Vlákna ve vrstvě omítky |

 |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** |  |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** |  |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Hurtová Alena |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 2016 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv**  | 2016\_4 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| **Vzorek č. V32b**Stanovení vlákninového složení Optická mikroskopie a mikrochemické testyBílé procházející světlo

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Vlákna vzorku nejspíše tvořila vlákna lnu nebo konopí, jejichž znaky byly na vláknech pozorovány (kolénka) a vínově červené zbarvení po reakci s Herzbergovým činidlem. ZávěrVzorky V30 a V32 a V32b obsahovaly vlákna lnu nebo konopí. Vzorek V 35 byl pravděpodobně tvořen vlákny na bázi bílkovin. Mohlo se jednat o vlákna srsti, jejíž vrchní struktury byla stržena při tvorbě vrstvy. |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |