| Archivní číslo vzorku |  |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 12 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 906 |
| Místo |  |
| Objekt | Fotografie č. 12, 13, 14, res. Doležalová |
| Místo odběru popis | Vzorek; Archiv. číslo; Popis. Vz. č. 1; Fotografie č. 12, podkladový karton vlevo dole. Vz. č. 2; Fotografie č. 13, podkladový karton vpravo dole. Vz. č. 3; Fotografie č. 13, originál dole. Vz. č. 4; Fotografie č. 14, podkladový karton levý dolní roh. Vz. č. 5; Fotografie č. 14, originál. Vz. č. 6; Fotografie č. 12, kapka vpravo uprostřed. Vz. č. 7; Fotografie č. 13, krakela dole. Vz. č. 8; Fotografie č. 13, lepidlo vpravo dole, meř. na objektu. Vz. č. 9; Fotografie č. 14, krakela vpravo dole. Vz. č. 10; Fotografie č. 14, kapka vpravo dole. Vz. č. 11; Fotografie č. 13, originál u kapky uprostřed. Vz. č. 12; Fotografie č. 12, oblast pomníku. Vz. č. 13; Fotografie č. 12, oblast pomníku. Vz. č. 14; Fotografie č. 12, oblast pozadí. Vz. č. 15; Fotografie č. 13, oblast pomníku. Vz. č. 16; Fotografie č. 13, oblast pozadí. Vz. č. 17; Fotografie č. 13, oblast postav. Vz. č. 18; Fotografie č. 14, oblast pomníku. Vz. č. 19; Fotografie č. 14, oblast pozadí. |
| Místo odběru foto | Fotografie č. 12 Fotografie č. 12 Fotografie č. 13 Fotografie č. 14 |
| Typ díla | Um. dílo na papíře, Fotografie |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | papír |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 20. 12. 2016 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2016_5 |

Výsledky analýzy

Vzorek č. 12 Fotografie č. 12 oblast pomníku Identifikace organických látek Spektrum vzorku 12 bylo porovnáno se spektry standardů. Jednalo se o spektrum směsi. Hlavní složku tvořila nejspíše látka na bázi nitrocelulózy (typické silné pásy okolo 1650 cm-1 a 1275 cm-1). Dále měřené místo obsahovalo uhličitan. (typické silné pásy okolo 1400 cm-1). Závěr Vzorky č. 1, 2 a 4 (odebrané z kartonů) byly tvořeny směsí vláken z dřevoviny a buničiny. Vzorky č. 3 a 5 (odebrané z papírové podložky fotografie č. 13 a 14) byly tvořeny hadrovinou. Vzorky č. 6, 7 a 9 (z hnědého pozadí fotografií 12, 13 a 14) a vzorek č. 10 (kapky stečené z hnědého pozadí) byly tvořeny polysacharidy, pravděpodobně rostlinnými gumami (nelze vyloučit přítomnost jiných polysacharidů například škrobu nebo celulózy). Z oblasti pomníku bylo možné odebrat vzorek jen u fotografie č. 13. Vzorek č. 11 byl pravděpodobně tvořen nitrátem celulózy a polysacharidem pravděpodobně celulózou (vlákna papírové podložky). Měření přímo na fotografii v oblasti pomníku bylo možné provést jen u fotografie č 12. Vzorek č. 12 byl pravděpodobně tvořen nitrátem celulózy a uhličitanem. Vzorek č. 8 (měřený v místě zbytků lepidla) byl pravděpodobně tvořen bílkovinou a polysacharidem pravděpodobně celulózou kartonu. Dále bylo provedeno měření pomocí mobilní XRF analýzy. Z výsledků vyplývá, že fotografie obsahovala substrátovou vrstvu síranu barnatého. Pozadí pomníku obsahovalo sloučeninu na bází olova (mohlo se jednat o olovnatou bělobu) a barevně pojaté postavy na fotografii 13 tvořila taktéž sloučenina na bázi olova (mohlo se jednat o minium). Ze zjištěných výsledků se dá usuzovat na fotografie na papírové podložce s barytovou substrátovou vrstvou a obrazovou vrstvou z kolodia – nitrátu celulózy. Následně byly pozadí upraveno nejspíše roztokem rostlinné gumy s přídavkem pigmentu na bázi olova.

Fotodokumentace analýzy