| Archivní číslo vzorku | 8213 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 1 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 936 |
| Místo |  |
| Objekt | Um. dílo na papíře KVAŠ, res. Košárková |
| Místo odběru popis | Vzorek; Archiv. číslo; Popis. Vz. č. 1; 8213; Odběr přímo na čísle 68 červená. Vz. č. 2; 8214; Papírová podložka vpravo dole pod nápisem zjevuje. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Obraz |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 10. 5. 2016 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2016_8 |

Výsledky analýzy

- Vzorek č. 1 (8213) Odběr přímo na čísle 68 červená ### Identifikace pigmentů ### Optická mikroskopie a rastrovací elektronová mikroskopie Bílé dopadající světlo. SEM-EDX. Popis vrstvy Červená zrna SEM-EDX – prvkové složení C, O, Fe, Si, Pb, Na, Al, Ca, K Předpokládané složení Zrna byla pravděpodobně tvořena železitými červeněmi a pigmentem na bázi olova (olovnatou bělobou nebo miniem). ## Závěr Vzorek č. 1 (8213) byl pravděpodobně tvořen železitými červeněmi a pigmentem na bázi olova (olovnatou bělobou nebo miniem). Vzorek č. 2 (8214) byl pravděpodobně tvořen hadrovinou a buničinou.

Fotodokumentace analýzy