| Archivní číslo vzorku |  |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 1 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 938 |
| Místo |  |
| Objekt | Obraz KRAJINA, majitel Malina |
| Místo odběru popis | Vzorek; Archiv. číslo; Popis. Vz. č. 1; oblast mraků. Vz. č. 2; oblast moře. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Obraz |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 5. 2. 2016 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2016_9 |

Výsledky analýzy

Vzorek č. 1 Oblast mraků Prvková analýza Mobilní XRF analýza Prvkové složení podle XRF Ca, Ti, Fe, Zn Pravděpodobné složení Barevná vrstva byla nejspíše tvořena převážně zinkovou bělobou s malým přídavkem titanové běloby a dále nejspíše obsahuje pigment na bázi železa (například pruská modř) a uhličitanem vápenatým. Závěr Měřená místa bílé barvy byla nesjpíše tvořena převážně zinkovou bělobou s malým přídavkem titanové běloby nebo se mohlo jednat o titan v podobě minerálu. Dále vrstvy obsahovali uhličitan vápenatý pigment na bázi železa popřípadě hlinitokřemičitany.

Fotodokumentace analýzy