| Archivní číslo vzorku |  |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 2 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 939 |
| Místo |  |
| Objekt | Obraz KRAJINA, majitel Malina |
| Místo odběru popis | Vzorek; Archiv. číslo; Popis. Vz. č. 1; oblast mraků. Vz. č. 2; oblast moře. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Obraz |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 5. 2. 2016 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2016_9 |

Výsledky analýzy

Vzorek č. 2 Oblast moře Prvková analýza Mobilní XRF analýza Prvkové složení podle XRF Ca, Ti, Fe, Zn Pravděpodobné složení Barevná vrstva byla nejspíše tvořena převážně zinkovou bělobou s malým přídavkem titanové běloby a dále nejspíše obsahuje pigment na bázi železa (například pruská modř nebo železité červeně) a uhličitanem vápenatým. Rastrovací elektronová mikroskopie Prvkové složení podle REM-EDS C, O, Zn, Na, Ca, Ti malé množství Mg, Si, Al, S Předpokládané složení Bílá tyčinkovitá zrna byla nejspíše tvořena zinkovou bělobou. Dále byla nejspíše přítomna zrna titanové běloby nebo se mohlo jednat o titan v podobě minerálu, uhličitanu vápenatého a malé množství hlinitokřemičitanů. Závěr Měřená místa bílé barvy byla nesjpíše tvořena převážně zinkovou bělobou s malým přídavkem titanové běloby nebo se mohlo jednat o titan v podobě minerálu. Dále vrstvy obsahovali uhličitan vápenatý pigment na bázi železa popřípadě hlinitokřemičitany.

Fotodokumentace analýzy