| Archivní číslo vzorku | 8149 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 6 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 957 |
| Místo |  |
| Objekt | Loutky z papírmaše, res. Šikolová |
| Místo odběru popis | Vzorek; Archiv. číslo; Popis. Vz. č. 1; 8140; Loutka L4589 Teta 2, papírová podložka. Vz. č. 2; 8141; Loutka L 8433 manžeta – pravá noha, lepidlo na plátně. Vz. č. 3; 8142; Loutka L 8433 manžeta – pravá noha, aplikace na plátně. Vz. č. 4; 8143; Loutka L 8433 papírová noha – papírová konstrukce. Vz. č. 5; 8148; Loutka L4589 Teta 2 bílý originál – čelo nad levým okem. Vz. č. 6; 8149; Loutka L4589 Teta 2 modré vlasy vlevo dole. Vz. č. 7; 8150; Loutka L4589 Teta 2 přemalba brada. Vz. č. 8; 8151; Loutka L 4590 Dorotka pusa. Vz. č. 10; 8153; Loutka L 4590 Dorotka hnědá – přemalba vzadu hlava. Vz. č. 11; 8321; Barevná vrstva. Měřené místo; Popis. 1; Loutka L4589 Teta 2 - brada. 2; Loutka L4589 Teta 2 - vlasy bílá. 3; Loutka L4589 Teta 2 - přemalba nos. 4; Loutka L4589 Teta 2 - červená nad okem. 5; Loutka L4589 Teta 2 - modrá vlasy. 6; Loutka L4589 Teta 2 - drdol. 7; Loutka L4589 Teta 2 - žluté čelo. 8; Loutka L 4590 Dorotka - bílá brada. 9; Loutka L 4590 Dorotka - oko. 10; Loutka L 4590 Dorotka - pusa. 11; Loutka L 4590 Dorotka - hnědá originál. 12; Loutka L 4590 Dorotka - hnědá přemalba u krku. 13; Loutka L 4590 Dorotka - hnědá přemalba. 14; Loutka L 8433 noha. |
| Místo odběru foto | ## Místa měření XRF Loutka L4589 Teta 2 Loutka L 4590 Dorotka Loutka L 8433 |
| Typ díla |  |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy |  |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 25. 5. 2016 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2016_13 |

Výsledky analýzy

- Vzorek č. 6 (8149) Loutka L4589 Teta 2 modré vlasy vlevo dole ### Stratigrafie barevné vrstvy a identifikace pigmentů ### Optická mikroskopie a rastrovací elektronová mikroskopie Bílé dopadající světlo. Bílé dopadající světlo. UV dopadající světlo; Modré dopadající světlo. SEM-EDX. 1; Popis vrstvy Bílá vrstva s bílými a transparentními zrny. Po ozáření UV světlem zeleně luminovala některá zrna, tato lumiscence je typická pro zinkovou bělobu SEM-EDX – prvkové složení C, O, Zn, Ti, a stopy Si, S, K, Předpokládané složení Vrstva byla kromě organického pojiva tvořena nejspíše zinkovou a titanovou bělobou. 2; Popis vrstvy Modrá vrstva. Po ozáření UV světlem zeleně luminovala některá zrna, tato lumiscence je typická pro zinkovou bělobu SEM-EDX – prvkové složení C, O, Zn, Ti, Ca, Al, Si, Fe Předpokládané složení Vrstva byla kromě organického pojiva tvořena zinkovou a titanovou bělobou, dále nejspíše uhličitanem vápenatým, hlinitokřemičitany a sloučeninami na bázi železa. Modré zbarvení vrstvy by mohlo být dáno pruskou modří, nelze vyloučit přítomnost modrého barviva.. ## Závěr Vzorek č 1 (8140) byl pravděpodobně tvořen buničinou a malým množstvím hadroviny. Vzorek č. 4 (8143) byl pravděpodobně tvořen buničinou a dřevovinou. Vzorek č. 2 a 11 (8141 a 8321) byl pravděpodobně na bázi nitrátu celulózy. Vzorek č. 3 (8142) byl pravděpodobně na bázi polyisoprenu a vzorek č. 4 se skládal nejspíše z papírové podložky a látky na bází acetátu nebo akrylátu. Vzorky barevné vrstvy č 5, 6, 7, 8 a 10 (8148, 8149, 8150,8151 a 8153) byly tvořeny dvěma a více vrstvami. První bílá podkladová vrstva byla tvořena nejspíše zinkovou a titanovou bělobou. Dále následovali barevné vrstvy. U vzorku č. 5 (8248) vrstva 2 tvořená nejspíše chromovou žlutí a zinkovou a titanovou bělobou, bílá vrstva 3 byla opět tvořena zinkovou a titanovou bělobou, nesouvislá červená vrstva 4 nebyla identifikována, mohlo se jednat o červené barvivo a bílá vrstva 5 byla opět tvořena zinkovou a titanovou bělobou. Vzorek č 6 (8149) tvořila jedna barevná modrá vrstva nejspíše na bázi pruské modři nebo modrého barviva. Vzorek č 3 (8150) byl tvořen dvěma barevnými vrstvami žlutou vrstvou 2, která byla tvořená nejspíše chromovou žlutí a zinkovou a titanovou bělobou, a bílou vrstvou 3, která byla opět tvořena zinkovou a titanovou bělobou. Vzorek č. 8 (8151) byl tvořen jedou barevnou vrstvou obsahující zinkovou a titanovou bělobou a nejspíše malým množství železité červeně, nelze vyloučit přítomnost organického barviva. Vzorek č 10 (8153) byl tvořen jednou hnědou barevnou vrstvou, která nejspíše obsahovala železitou červeň, zinkovou a titanovou bělobu, hnědý odstín mohlo tvořit barvivo. Z neinvazivní metody XRF vyplívá, že základem barevné úpravy byla zinková a titanová běloba, žluté odstíny byly nejspíše tvořeny chromovou žlutí a v hnědých odstínech se vyskytovala nejspíše železitá červeň. Původ ostatních barevných odstínu nebylo možno zjistit. Dále z výsledků stratigrafie barevných vrstev a prvkové složení vyplívá, že originální vrstvy i opravy mají stejný charakter i složení a po této stránce je nelze odlišit.

Fotodokumentace analýzy