| Archivní číslo vzorku | 8093 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 2 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 979 |
| Místo |  |
| Objekt | Obraz MÁK, J. K. Karmán res. Wáwrivá |
| Místo odběru popis | Vzorek; Archiv. číslo; Popis. Vz. č. 1; 8092; fragment z předního horního rohu. Vz. č. 2; 8093; pigment 1. mák z prava. Vz. č. 3; 8094; papírová podložka. Vz. č. 4; 8095; šeps, podkladová bílá vrstva ze zadní strany díla. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Obraz |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | papír |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 24. 2. 2016 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2016_15 |

Výsledky analýzy

- Vzorek č. 2 (8093) Pigment 1. mák z prava ### Identifikace pigmentů ### Optická mikroskopie a rastrovací elektronová mikroskopie Bílé dopadající světlo. SEM-EDX. Popis vrstvy Červenooranžové zrno SEM-EDX – prvkové složení C, O, S, Ba, Zn, Al, Ca, Na, Si Předpokládané složení Vrstva byla kromě organického pojiva tvořena nejspíše zrny síranu barnatého, uhličitanu vápenatého, zinkové běloby a malého množství hlinitokřemičitanů. Červený odstín byl nejspíše docílen barvivem sráženým na substrát.. ## Závěr Vzorek č. 1 (8092) byl nejspíše tvořen převážně anorganickými látkami na bázi uhličitanů a síranů, organickou složku tvořila nejspíše bílkovina a nelze vyloučit přítomnost polysacharidu. Vzorek č. 2 (8093) byl tvořen zrny síranu barnatého, uhličitanu vápenatého a malého množství zinkové běloby a hlinitokřemičitanů. Sytě červený odstín byl nejspíše docílen použitím barviva sráženého na substrát pravděpodobně síran barnatý. Vzorek č. 3 (8094) papírová podložka byl nejspíše tvořen dřevovinou. Vzorek č. 4 (8095) byl nejspíše tvořen převážně anorganickými látkami na bázi uhličitanů, organickou složku tvořila nejspíše bílkovina a nelze vyloučit přítomnost polysacharidu.

Fotodokumentace analýzy