| Archivní číslo vzorku | 8094 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 3 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 980 |
| Místo |  |
| Objekt | Obraz MÁK, J. K. Karmán res. Wáwrivá |
| Místo odběru popis | Vzorek; Archiv. číslo; Popis. Vz. č. 1; 8092; fragment z předního horního rohu. Vz. č. 2; 8093; pigment 1. mák z prava. Vz. č. 3; 8094; papírová podložka. Vz. č. 4; 8095; šeps, podkladová bílá vrstva ze zadní strany díla. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Obraz |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | papír |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 24. 2. 2016 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2016_15 |

Výsledky analýzy

- Vzorek č. 3 (8094) Papírová podložka ### Stanovení vlákninového složení papíru ### Optická mikroskopie Bílé procházející světlo Vlákna vzorku se po styku s Herzbergovým činidlem zbarvila do žluta. Žlutá vlákna byla nejspíše tvořena dřevovinou, jejíž typické znaky vykazovala (dvojtečky, a křížová pole). ## Závěr Vzorek č. 1 (8092) byl nejspíše tvořen převážně anorganickými látkami na bázi uhličitanů a síranů, organickou složku tvořila nejspíše bílkovina a nelze vyloučit přítomnost polysacharidu. Vzorek č. 2 (8093) byl tvořen zrny síranu barnatého, uhličitanu vápenatého a malého množství zinkové běloby a hlinitokřemičitanů. Sytě červený odstín byl nejspíše docílen použitím barviva sráženého na substrát pravděpodobně síran barnatý. Vzorek č. 3 (8094) papírová podložka byl nejspíše tvořen dřevovinou. Vzorek č. 4 (8095) byl nejspíše tvořen převážně anorganickými látkami na bázi uhličitanů, organickou složku tvořila nejspíše bílkovina a nelze vyloučit přítomnost polysacharidu.

Fotodokumentace analýzy