| Archivní číslo vzorku | 8215 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 1 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 986 |
| Místo | Prackov č. 12 |
| Objekt | Um. dílo na papíře, res. Peňázová |
| Místo odběru popis | Vzorek; Archiv. číslo; Popis. Vz. č. 1; 8215; Koruna stromu, vrchní část hnědá, spodní část modrá. Vz. č. 2; 8216; Levý dolní roh. Vz. č. 3; 8217; Levý okraj z místa velkého úbytku papírové hmoty. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla |  |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | papír |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 12. 5. 2016 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2016_17 |

Výsledky analýzy

- Vzorek č. 1 (8215) Koruna stromu, vrchní část hnědá, spodní část modrá ### Stratigrafie barevných vrstev a identifikace pigmentů ### Optická mikroskopie a rastrovací elektronová mikroskopie Bílé dopadající světlo. Bílé dopadající světlo. UV dopadající světlo; Modré dopadající světlo. SEM-EDX. 1; Popis vrstvy Světle modrá vrstva s ojedinělými modrými a červenými zrny SEM-EDX – prvkové složení C, O, Pb, - jasně zářící zrna, ojedinělá zrna C, O, Ba, S a zrna C, O, Pb, Fe, Ca, Al Předpokládané složení Vrstva byla kromě organického pojiva tvořena nejspíše olovnatou bělobou a malým množstvím síranu barnatého (pravděpodobně barytem) na nějž mohlo být sráženo modré barvivo. Ojedinělá červená zrna byla nejspíše tvořena železitými červeněmi.. 2; Popis vrstvy Zelenočervená vrstva se zelenými a červenými zrny SEM-EDX – prvkové složení C, O, Pb, Fe, Cr, Si, Al Předpokládané složení Vrstva byla nejspíše tvořena kromě organického pojiva celou řadou pigmentů. Nejspíše se jednalo o olovnaté pigmenty (běloba nebo minium) dále o červené pigmenty na bázi hlinitokřemičitanů a železa - železité červeně. Zelená zrna byla nejspíše tvořena pigmentem na bázi chromu - chromoxidem.. 3; Popis vrstvy Červenohnědá vrstva s červenými a hnědými zrny a ojedinělými světlými zrny SEM-EDX – prvkové složení C, O, Fe, Ca, Si, Mg, Pb, Al Předpokládané složení Vrstva byla nejspíše tvořena kromě organického pojiva pigmenty na bázi hlinitokřemičitanů a železa - železité červeně a hnědě. Světlá zrna byla pravděpodobně tvořena pigmenty na bázi olova (olovnatou bělobou).. 4; Popis vrstvy Zeleno bílá vrstva. SEM-EDX – prvkové složení C, O, Pb, Cr, S, Ba Předpokládané složení Vrstva byla nejspíše tvořena kromě organického pojiva pigmenty na bázi olova. Zelená zrna byla nejspíše tvořena pigmentem na bázi chromu - chromoxidem. Ojediněle se objevili zrna na bázi síranu barnatého.. ## Závěr Vzorek č. 1 (8215) byl tvořen čtyřmi vrstvami. První modrá vrstva byla nejspíše tvořena převážně olovnatou bělobou, ojedinělými zrny železité červeně a barytovou bělobou, na kterou mohlo být sráženo modré barvivo. Původ modré barvy vrstvy nebylo možné určit. Druhá vrstva byla nejspíše tvořena olovnatou bělobou, železitými červeněmi a chromoxidem. Třetí vrstva byla nejspíše tvořena železitými červeněmi. Čtvrtá vrstva byla nesjpíše tvořena olovnatou bělobou, chromoxidem a ojediněle zrny barytové běloby. Vzorek č. 2 (8216) byl tvořen zlatolesklými šupinami ze slitiny mědi a zinku – mosazí. Vzorek č. 3 (8217) byl pravděpodobně tvořen vlákny hadroviny a buničiny.

Fotodokumentace analýzy