| Archivní číslo vzorku | 8216 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 2 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 987 |
| Místo | Prackov č. 12 |
| Objekt | Um. dílo na papíře, res. Peňázová |
| Místo odběru popis | Vzorek; Archiv. číslo; Popis. Vz. č. 1; 8215; Koruna stromu, vrchní část hnědá, spodní část modrá. Vz. č. 2; 8216; Levý dolní roh. Vz. č. 3; 8217; Levý okraj z místa velkého úbytku papírové hmoty. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla |  |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | papír |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 12. 5. 2016 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2016_17 |

Výsledky analýzy

- Vzorek č. 2 (8216) Levý dolní roh ### Stratigrafie barevných vrstev a identifikace pigmentů ### Optická mikroskopie a rastrovací elektronová mikroskopie Bílé dopadající světlo. Bílé dopadající světlo. UV dopadající světlo; Modré dopadající světlo. SEM-EDX. Popis vrstvy Zlatolesklé šupiny. SEM-EDX – prvkové složení C, O, CU, Zn, malé množství Al Předpokládané složení Šupiny byly tvořeny pravděpodobně slitinou mědi a ziku - mosazí. ## Závěr Vzorek č. 1 (8215) byl tvořen čtyřmi vrstvami. První modrá vrstva byla nejspíše tvořena převážně olovnatou bělobou, ojedinělými zrny železité červeně a barytovou bělobou, na kterou mohlo být sráženo modré barvivo. Původ modré barvy vrstvy nebylo možné určit. Druhá vrstva byla nejspíše tvořena olovnatou bělobou, železitými červeněmi a chromoxidem. Třetí vrstva byla nejspíše tvořena železitými červeněmi. Čtvrtá vrstva byla nesjpíše tvořena olovnatou bělobou, chromoxidem a ojediněle zrny barytové běloby. Vzorek č. 2 (8216) byl tvořen zlatolesklými šupinami ze slitiny mědi a zinku – mosazí. Vzorek č. 3 (8217) byl pravděpodobně tvořen vlákny hadroviny a buničiny.

Fotodokumentace analýzy