| Archivní číslo vzorku | 8253 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 4 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 994 |
| Místo |  |
| Objekt | Pohlednice VEČERNÍ KRAJINA, res. Wáwrivá |
| Místo odběru popis | Vzorek; Archiv. číslo; Popis. Vz. č. 1; 8145; Laková vrstva, která zatekla na rub podložky díla. Vz. č. 2; 8146; Fialový pigment z rubu při pravém rohu. Vz. č. 3; 8147; papíroviny. Vz. č. 4; 8253; Barevná vrstva z oblasti nebe. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla |  |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | papír |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 4. 4. 2016 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2016_19 |

Výsledky analýzy

- Vzorek č. 4 (8253) Barevná vrstva z oblasti nebe ### Identifikace pigmentů ### Optická mikroskopie a rastrovací elektronová mikroskopie Bílé dopadající světlo. SEM-EDX. Popis vrstvy Světle modrá zrna a nažloutlá zrna SEM-EDX – prvkové složení C, O, Pb, Cu, Na, Fe, Al, Si, Ca, Mg Předpokládané složení Vzorek byl kromě organického pojiva tvořen nejspíše jasně zářivými zrny tvořenými olovem (mohlo by se jednat o olovnatou bělobu) Dále byla přítomná měď, mohlo by se jednat nejspíše o umělou měďnatou modř. Šedá zrna byla tvořena hlinitokřemičitany s obsahem železa a manganu (mohlo by se jednat například o sienu) a uhličitanem nebo síranem vápenatým. ### Identifikace organické látky ### Infračervená spektrometrie Spektrum vzorku 4 (8253) povrch - bylo porovnáno se spektry standardů. Měřené místo bylo nejspíše tvořeno více sloučeninami. Nejspíše se jednalo o látky na bázi pryskyřic nebo olejů. Nelze vyloučit přítomnost dalších látek. Dále se ve spektru projevují uhličitany, které tvoří pigmenty.. ## Závěr Vzorek č. 1 (8145) byl nejspíše tvořen látkou příbuznou polysacharidům. Vzorek č. 2 (8146) byl nejspíše tvořen jasně zářivými zrny pigmentu na bázi olovna (pravděpodobně olovnaté běloby) a šedá zrna na bázi hliníku (mohlo by se jednat o hydroxidu hlinitý, který se používá jako substrát pro srážení barviv. Dále se ve vzorku nacházela zrna obsahující fosfor (mohlo by se jednat například o kostní čerň). Vzorek č. 3 (8147) papírová podložka byla nejspíše tvořen směsí hadroviny a dřevoviny. Vzorek č. 4 (8253) byl nejspíše tvořen jasně zářivými zrny tvořenými olovem (mohlo by se jednat o olovnatou bělobu) Dále byla přítomná měď, mohlo by se jednat nejspíše o umělou měďnatou modř. Šedá zrna byla tvořena hlinitokřemičitany s obsahem železa a manganu (mohlo by se jednat například o sienu) a uhličitanem nebo síranem vápenatým.

Fotodokumentace analýzy