| Archivní číslo vzorku |  |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 2 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 996 |
| Místo |  |
| Objekt | Obraz černých muzikantů, majitel Malina |
| Místo odběru popis | Vzorek; Archiv. číslo; Popis. 1; oko. 2; košile. p; papírová podložka dolní pravý roh. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Obraz |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Papír |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 17. 2. 2016 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2016_20 |

Výsledky analýzy

Vzorek č. 2 Košile Prvková analýza Mobilní XRF analýza Prvkové složení podle XRF Ca, Ti, Fe, Cu Pravděpodobné složení Měřené místo bylo nejspíše tvořeno uhličitanem vápenatým, titanovou bělobou a pigmentem na bázi železe a mědi. Závěr Vzorek papírové podložky byl nejspíše tvořen směsí dřevoviny, buničiny a hadroviny. Bílá měřená místa byla nejspíše tvořena uhličitanem vápenatým, titanovou bělobou a pigmentem na bázi železe a mědi.

Fotodokumentace analýzy